Техническая информация

| Описание продукта | 4910F - прозрачная акриловая VHB лента с пластиковым лайнером. Прозрачность этой ленты делает её идеальной для соединения прозрачных материалов или для случаев, когда необходима невидимая линия соединения. Эта лента имеет более низкие показатели при растяжении, сдвиге и отрыве по сравнению с другими лентами VHB. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические | Тип адгезива | Акриловый |  |
| --- | --- | --- | --- |
| свойства не для спецификации | Толщина (ASTM D-3652) | Лента Защитный слой Общая | 1.0 мм 0.13 мм 1.13 мм |
|  | Плотность | 960 кг/м3 |  |
|  | Защитный слой | Плёнка, цвет красный |  |
|  | Цвет ленты | Прозрачный | Данная лента прозрачна, однако, ее оптическая прозрачность НЕ гарантирована |
|  | Срок хранения | 24 месяца с момента поставки при хранении в заводской упаковке при 21°C и относительной влажности 50 % |  |

| Характеристики не для спецификации | Прочность на статический сдвиг материал - нержавеющая сталь, перекрытие 3.23 кв. см., 1000 минут |  | 1000г при 22°C 500г при 66°C 500г при 93°C |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальная температура эксплуатации: Краткая (Часы/минуты) Длительная (Дни/недели) |  | 150°C 93°C |
|  | Прочность на нормальный разрыв материал - алюминий, комн. темп., площадь 6.45 кв. см, скорость 50 мм/мин |  | 69 Н/см2 |
|  | Адгезия к нержавеющей стали (отслаивание) угол 90°, комн. темп.,72 ч выдержка, скорость 300 мм/мин |  | 26 Н/10мм |
|  | Устойчивость к растворителям | После проведения испытаний с большинством растворителей включая бензин, реактивное топливо JP-4, минеральные спирты, моторные масла, аммониевые очиститель, ацетон, метил этиловый кетон, заметных изменений нет. Воздушная сушка 20 секунд. |  |
|  | Стойкость к действию УФ-излучения 346 ч выдержки в УФ-камере |  | изменений нет |

| Порядок применения | 1. Прочность адгезионной связи зависит от степени контакта клейкой ленты с поверхностью. Для создания достаточного контакта необходимо сильно прижать ленту к поверхности. 2. Для получения оптимальной адгезии соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими и прочными. Типичный растворитель для очистки поверхности – смесь изопропилового спирта с водой. Соблюдайте соответствующие правила безопасности при работе с растворителями. Для некоторых поверхностей может потребоваться применение грунта (праймера) перед соединением. | а. Большинство пористых или волокнистых материалов требуют применения грунта для получения однородной поверхности. б. Некоторые материалы, (в том числе медь, латунь, пластифицированный винил) требуют покрытия для предотвращения взаимодействия материала с адгезивом 3. Оптимальная температура нанесения ленты 20°C - 40°C. Не рекомендуется нанесение ленты при температуре ниже 15°C по причине низкой начальной адгезии вследствие увеличения вязкости адгезива. Однако, если лента нанесена при нормальных условиях, адгезионные | свойства ленты сохраняются в широком температурном интервале. В некоторых случаях прочность соединения может быть повышена, и максимальная прочность соединения достигнута быстро, если соединение подвергнуть воздействию повышенной температуры (65С) в течение 1 часа. Это обеспечит лучшую адгезию к субстрату. Внимание: Применение ленты 4910 при низких температурах, требующее устойчивости к ударным нагрузкам должно оцениваться в каждом отдельном случае. Для низкотемпературных применений от 0 до 10С используйте ленту 4951. |
| --- | --- | --- | --- |

| Применение | Ленты VHB подходят как для внутреннего, так и для наружного промышленного применения. Во многих случаях они могут заменить заклёпки, сварку, жидкие клеи и другие способы постоянного соединения. Каждый продукт семейства VHB имеет свои специфические силовые характеристики, как, например, прочность на растяжение, сдвиг и отслаивание, устойчивость к растворителям, влаге и пластификаторам. Пользователь должен тщательно оценивать условия применения продукта. | Ленты VHB подходят для применения с самыми разнообразными поверхностями, включая загрунтованное дерево, большинство пластиков, композитов и металлов. Пластики, соединение с которыми проблематично: полипропилен, фторопласт, силиконы и другие материалы с низкой поверхностной энергией. Соединение с пластифицированным винилом зависит от концентрации пластификатора, который может уменьшать силу соединения. | 4910 очень устойчива к действию пластификаторов. Соединение с поверхностями с гальваническими покрытиями потенциально проблематично и должно тщательно оцениваться в каждом отдельном случае. Для предотвращения коррозии на меди или латуни необходимо использовать только материалы с лаковым покрытием. Для любых поверхностей, соединение с которыми вызывает вопросы, рекомендуется проводить дополнительную оценку. |
| --- | --- | --- | --- |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 121614 Москва ул. Крылатская, д. 17, корп. 3 Бизнес центр “Крылатские Холмы” Tel: (095) 784 7474 Fax: (095) 784 7475 |  |
| --- | --- |