Артикул 14100

Набор инструмента, 1/4", CrV, S2, пластиковый кейс, 29 предм.// STELS

Фото расположения инструмента в наборе.

1. Набор инструментов.

2. Основные характеристики комплектующих набора.

| Состав |  | материал |
| --- | --- | --- |
| Ключ трещоточный 1/4" |  | CrV , PP |
| Головки торцевые 1/4" | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | CrV |
| Кардан 1/4" |  | CrV |
| Удлинители 1/4" | 50 мм | CrV |
| Отвертка-держатель 1/4" |  | CrV |
| Вороток Т-образный 1/4" |  | CrV |
| Головки торцевые 1/4" со вставкой | H3, H4, H5, H6, H8 |  |
|  | SL4, SL5.5, SL7 |  |
|  | PH1, PH2 | S2 |
|  | PZ1, PZ2 |  |
| Кейс |  | Пластиковый |

На металлических изделиях  не допускаются  трещины, сколы, вмятины, раковины, следы коррозии, заусенцы, облой.

2.1 Ключ трещоточный 1/4”

Таблица 1 Характеристики и размеры ключа

| Характеристики | Значение | L, длина | H, высота | B, ширина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Сталь CrV | 148 мм. | 23 мм. | 25,3 мм. |
| Твердость | 46…52 HRC |  |  |  |
| Защитное покрытие на рукоятках | Обливка из полипропилена. |  |  |  |

Рисунок 1 Ключ трещоточный

Ключи трещоточные должны изготовляться с переключателем.

2.2. Головки торцевые 1/4”

Таблица 2 Характеристики головок

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Материал | Сталь CrV |
| Твердость | 46…53 HRC |
| Защитное покрытие | хромированные, зеркальная полировка |

Прочность торцевых головок определяется испытательными крутящими моментами, приведенными в таблице 3.

Таблица 3 Наименьший испытательный крутящий момент

| Размеры зева, мм | Наименьший испытательный крутящий момент, Н·м, |
| --- | --- |
| 4 | 10,4 |
| 4.5 | 12,7 |
| 5 | 15,1 |
| 5.5 | 17,8 |
| 6 | 20,6 |
| 7 | 26,8 |
| 8 | 33,6 |
| 9 | 41,1 |
| 10 | 49,1 |
| 11 | 57,8 |
| 12 | 67 |
| 13 | 68,6 |

Разностенность на длине квадратных и шестигранных отверстий не должна превышать:

до 14 мм - 0,4 мм;

Размер присоединительного квадрата 1/4” (6,3 мм).

Рисунок 2 Головка торцевая

Таблица 4 Основных размеров торцевых головок

| Размер присоединительного квадрата 1/4” (6,3 мм).Наименование | Размер зева S | S2 | d1, мм | d2 не более | l мм | t не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головка торцевая, 4 мм | 4 (+0,15/+0,03) | 6,3 | 6,99,5±0,29 | 12 | 25,1±0,65 | 11 |
| Головка торцевая, 4,5 мм | 4,5 (+0,15/+0,03) |  | 7,49,5±0,29 | 12 | 25,1±0,65 | 11 |
| Головка торцевая, 5 мм | 5 (+0,15/+0,03) |  | 89,5±0,29 | 12 | 25,1±0,65 | 11 |
| Головка торцевая, 5,5 мм | 5,5 (+0,15/+0,03) |  | 8,89,5±0,29 | 12 | 25,1±0,65 | 11 |
| Головка торцевая, 6 мм | 6 (+0,15/+0,03) |  | 9,5±0,29 | 12 | 25,1±0,65 | 11 |
| Головка торцевая, 7 мм | 7 (+0,15/+0,03) |  | 10,7±0,35 | 12 | 25,1±0,65 | 11 |
| Головка торцевая, 8 мм | 8 (+0,15/+0,03) |  | 11,8±0,35 | 11,2 | 25,1±0,65 | 8,9 |
| Головка торцевая, 9 мм | 9 (+0,15/+0,03) |  | 12,8±0,35 | 11,8 | 25,1±0,65 | 8,9 |
| Головка торцевая, 10 мм | 10 (+0,19/+0,04) |  | 13,8±0,35 | 12,4 | 25,1±0,65 | 12,4 |
| Головка торцевая, 11 мм | 11 (+0,19/+0,04) |  | 15,8±0,35 | 14 | 25,1±0,65 | 10,8 |
| Головка торцевая, 12 мм | 12 (+0,24/+0,04) |  | 16,8±0,35 | 14,8 | 25,1±0,65 | 13 |
| Головка торцевая, 13 мм | 13 (+0,24/+0,04) |  | 17,6±0,35 | 16 | 25,1±0,65 | 13 |

2.3. Кардан 1/4”

Кардан должен быть изготовлен из хромованадиевой стали. Основные размеры указаны в таблице 5 и на рисунке 3.

Рисунок 3

Таблица 5 Основные размеры

| Наименование | Размеры сторон присоединительного квадрата, мм |  | d | L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружного, S1 | Внутреннего, S2 | не менее |  |
| Кардан 1/2" | 6,3 | 6,3 | 14 | 37 |

2.4. Удлинитель 1/4”

Таблица 6

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Материал | Сталь CrV |
| Твердость | 46,0…52,0 HRC |
| Защитное покрытие | хромированные, зеркальная полировка |

Удлинители должны изготовляться с наружными и внутренними присоединительными элементами (рисунок 4).

Рисунок 4 Удлинитель

Таблица 7 Размеры удлинителей

| Наименование | Размеры сторон присоединительного квадрата, мм |  | L (мм) | d (мм) | d1 (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружного, S1 | Внутреннего, S2 | не более |  |  |
| Удлинитель 1/4" | 6,3 | 6,3 | 50 | 12,5 | 8,5 |

2.5. Вороток Т-образный 1/4”

Таблица 8

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Твердость | 42…46 HRC |
| Материал | Саль CrV |
| Защитное покрытие | хромированные, зеркальная полировка |

Рисунок 5 Вороток Т-образный с присоединительным квадратом

Таблица 9 Основные размеры

| Наименование | Размер квадрата, мм | L, мм | Н, мм | d, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воротки Т-образный 1/4" | 6,3 | 110 | 23,7 | 6,3 |

2.6. Головка торцовая 1/4" с битами

Таблица 10

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Твердость торцовой головки | 46…52 HRC |
| Твердость бит | 58…60 HRC |
| Материал торцовой головки | СrV |
| Материал бит | Сталь S2 |
| Защитное покрытие торцовой головки | Хромирование, зеркальная полировка |
| Защитное покрытие | без покрытия |

Рисунок 6 Биты PH

Размеры бит: PH1, PH2.

Длина L=37 мм, D= 11.8 мм.

Рисунок 7 Биты SL

Размеры бит: SL4, SL5.5, SL7

Длина L=37 мм, D= 11.8 мм.

Рисунок 8 Биты PZ

Размеры бит: PZ1, PZ2.

Длина L=37 мм, D= 11.8 мм.

Рисунок 9 Биты H

Размеры бит: H3, Н4, Н5, Н6, Н8.

Длина L=37 мм, D= 11.8 мм.

2.7. Отвертка-держатель 1/4"

Таблица 11

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Твердость жала отвертки | 42…46 HRC |
| Материал головки | Саль CrV |
| Защитное покрытие | хромирование, зеркальная полировка |

Рисунок 10 Отвертка - держатель

Таблица 12 Основные размеры отвертки - держателя

| Наименование | Размер квадрата, мм | L, мм | L1, мм | В, мм | d, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отвертка - держатель 1/4" | 6,3 | 64 | 86 | 23 | 8,2 |

- на жале не допускаются дефекты, ухудшающие внешний вид и рабочие свойства отвертки: трещины, сколы, раковины, зазубрины, глубокие царапины, ржавчина;

- рукоятка должна быть пластиковой, грязь и расслоения на рукоятке не допускаются.

2.8. Кейс

Материал кейса – пластмасса, футляр должен быть снабжен металлическими замками и петлями.

3. Упаковка

Индивидуальная упаковка – кейс упаковывается в картонный рукав, на котором имеется информация о составе набора, типоразмерах и материале, количестве предметов, артикуле, адресе производителя и продавца. Кейс с рукавом упаковывается в полиэтиленовую пленку.

Общая упаковка – коробка, минимум из трехслойного гофрированного картона.

Количество продукции в упаковке, размеры и вес упаковки указаны в таблице.

Таблица 13

| арт. | Индивидуальная упаковка |  |  |  |  | Общая коробка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во (шт) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг.) | Кол-во (шт). | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг.) |
| 14100 | 1 | 280 | 150 | 60 | 1,63 | 15 | 560 | 340 | 310 | 24,5 |

Обращаю ваше внимание, что после заключения договора (контракта), ОКК оставляет за собой право дополнять в паспорт качества данные, относящиеся к качеству продукции, которые будут наработаны в  результате продвижения данной продукции на рынок.

.