Артикул 14104

Набор инструмента, 1/2", 1/4", CrV, S2, пластиковый кейс, 76 предм.// STELS

Схема расположения инструмента в кейсе.

1. Набор инструментов.

2. Основные характеристики комплектующих набора.

| Состав |  | материал |
| --- | --- | --- |
| Ключ трещоточный 1/2" |  | CrV , PP |
| Ключ трещоточный 1/4" |  | CrV , PP |
| Головки торцевые 1/2" | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 | CrV |
| Головки торцевые 1/4" | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | CrV |
| Головки торцевые 1/4", удлиненные | 5, 6, 7, 8, 9 | CrV |
| Ключи комбинированные | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 | CrV |
| Кардан 1/2" |  | CrV |
| Кардан 1/4" |  | CrV |
| Удлинитель 1/2" |  | CrV |
| Удлинитель 1/4" |  | CrV |
| Отвертка-держатель 1/4" |  | CrV |
| Переходник для бит 1/4" |  | CrV |
| Набор шестигранных ключей | 1.5мм, 2.0мм, 3мм, 3.5 мм, 5 мм, 6 мм, 7мм. | Углеродистая сталь |
| Головки свечные | 16 мм и 21 мм | CrV |
| Вороток Т-образный 1/2" |  | CrV |
| Биты | Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, T40, | S2 |
|  | SL3, SL4, SL5, SL6 | S2 |
|  | PH1, PH2, PH3 | S2 |
| Пассатижи |  | Углеродистая сталь |
| Клещи переставные |  | Углеродистая сталь |
| Молоток , масса головки 0,3 кг. |  | DIN1041 |
| Отвертки | SL6х100; SL6,5х38 | S2 |
|  | PH2x38; PH2x100; PH3x200 | S2 |
| Кейс |  | Пластик |

На металлических изделиях  не допускаются  трещины, сколы, вмятины, раковины, следы коррозии, заусенцы, облой по периметру не должен быть заостренным и выступать более  чем на 1 мм.

2.1 Ключ трещоточный 1/2”, 1/4”

Таблица 1 Характеристики и размеры ключа

| Характеристики | Значение | L |  | H |  | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Сталь CrV | 1/4" | 1/2" | 1/4" | 1/2" | 1/4" | 1/2" |
|  |  | 145 мм. | 250 мм | 36 мм. | 52 мм. | 25,3 мм. | 42,5 мм |
| Твердость | 46…52 HRC |  |  |  |  |  |  |
| Защитное покрытие на рукоятках | Обливка из полипропилена |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1 Ключ трещоточный

Ключи трещоточные должны изготовляться с переключателем.

2.2. Головки торцевые 1/2”

Таблица 2 Характеристики головок

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Материал | Сталь CrV |
| Твердость | 46…53 HRC |
| Защитное покрытие | хромированные, зеркальная полировка |

Прочность торцевых головок определяется испытательными крутящими моментами, приведенными в таблице 3.

Таблица 3 Наименьший испытательный крутящий момент

| Размеры зева, мм | Наименьший испытательный крутящий момент для 1/2”, Н·м, |
| --- | --- |
| 10 | 147 |
| 11 | 178 |
| 12 | 212 |
| 13 | 249 |
| 14 | 288 |
| 15 | 331 |
| 17 | 425 |
| 19 | 531 |
| 22 | 569 |
| 24 |  |
| 27 |  |
| 30 |  |
| 32 |  |

Разностенность на длине квадратных и шестигранных отверстий не должна превышать:

до 14 мм. – 0,4 мм.

от 14 до 32 мм - 0,5 мм;

Размер присоединительного квадрата 1/2” (12,7мм).

Рисунок 2 Головка торцевая шестигранная

Таблица 4 Основные размеры торцевых головок

| Наименование | Размер зева S, мм | ⁭S2, мм | d1 мм | d2, не более, мм | l мм | t, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головка торцевая, 10 мм | 10 (+0,19/+0,04) | 12,7 | 15,4±0,35 | 22 | 38±0,8 | 14 |
| Головка торцевая, 11 мм | 11 (+0,19/+0,04) |  | 16,6±0,35 | 22 | 38±0,8 | 14 |
| Головка торцевая, 12 мм | 12 (+0,24/+0,04) |  | 17,8±0,35 | 22 | 38±0,8 | 14 |
| Головка торцевая, 13 мм | 13 (+0,24/+0,04) |  | 19±0,42 | 22 | 38±0,8 | 14 |
| Головка торцевая, 14 мм | 14 (+0,27/+0,05) |  | 20,4±0,42 | 22 | 38±0,8 | 14 |
| Головка торцевая, 15 мм | 15 (+0,27/+0,05) |  | 21,1±0,42 | 22 | 38±0,8 | 14 |
| Головка торцевая, 17 мм | 17 (+0,30/+0,05) |  | 23,8±0,42 | 22 | 38±0,8 | 14 |
| Головка торцевая, 19 мм | 19 (+0,36/+0,06) |  | 25,8±0,42 | 23 | 38±0,8 | 17 |
| Головка торцевая, 22 мм | 22 (+0,36/+0,06) |  | 29,8±0,42 | 26 | 40±0,8 | 19 |
| Головка торцевая, 24 мм | 24 (+0,36/+0,06) |  | 31,8±0,5 | 28 | 40±0,8 | 20 |
| Головка торцевая, 27 мм | 27 (+0,48/+0,08) |  | 35,8±0,5 | 31,5 | 42±0,8 | 21 |
| Головка торцевая, 30 мм | 30 (+0,48/+0,08) |  | 39,9±0,5 | 34 | 45,4±0,8 | 23,3 |
| Головка торцевая, 32 мм | 32 (+0,48/+0,08) |  | 41,8±0,5 | 36,2 | 45,4±0,8 | 23,3 |

2.3. Головки торцевые 1/4” (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) и головки торцовые удлиненные (5, 6, 7, 8, 10).

Таблица 5 Характеристики головок

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Материал | Сталь CrV |
| Твердость | 46…53 HRC |
| Защитное покрытие | хромированные, зеркальная полировка |

Прочность торцевых головок определяется испытательными крутящими моментами, приведенными в таблице 6.

Таблица 6 Наименьший испытательный крутящий момент

| Размеры зева, мм | Наименьший испытательный крутящий момент, Н·м |
| --- | --- |
| 4 | 10,4 |
| 5 | 15,1 |
| 6 | 20,6 |
| 7 | 26,8 |
| 8 | 33,6 |
| 9 | 41,1 |
| 10 | 49,1 |
| 11 | 57,8 |
| 12 | 67,0 |
| 13 | 68,6 |

Разностенность на длине квадратных и шестигранных отверстий не должна превышать: до 14 мм – 0,4 мм.

Размер присоединительного квадрата 1/4” (6,3 мм).

Таблица 7. Основных размеров удлиненных торцевых головок

| Размер присоединительного квадрата 1/4” (6,3 мм).Наименование | Размер зева S | S2 | d1, мм | d2 не более | l мм | t не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 (+0,15/+0,03) | 6,3 | 7,9±0,29 | 11,9 | 50 | 17 |
| 6 | 6 (+0,15/+0,03) |  | 9,3±0,29 | 11,9 | 50 | 20 |
| 7 | 7 (+0,15/+0,03) |  | 10,5±0,35 | 11,9 | 50 | 20 |
| 8 | 8 (+0,15/+0,03) |  | 11,8±0,35 | 11,9 | 50 | 20 |
| 10 | 10 (+0,19/+0,04) |  | 10,5±0,35 | 12,6 | 50 | 20 |

Рисунок 3 Головка торцевая

Таблица 7.1. Основных размеров торцевых головок

| Размер присоединительного квадрата 1/4” (6,3 мм).Наименование | Размер зева S | S2 | d1, мм | d2 не более | l мм | t не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головка торцевая, 4 мм | 4 (+0,15/+0,03) | 6,3 | 7±0,29 | 11,9 | 25,1±0,65 | 9 |
| Головка торцевая, 5 мм | 5 (+0,15/+0,03) |  | 7,9±0,29 | 11,9 | 25,1±0,65 | 9 |
| Головка торцевая, 6 мм | 6 (+0,15/+0,03) |  | 9,3±0,29 | 11,9 | 25,1±0,65 | 9 |
| Головка торцевая, 7 мм | 7 (+0,15/+0,03) |  | 10,5±0,35 | 11,9 | 25,1±0,65 | 9 |
| Головка торцевая, 8 мм | 8 (+0,15/+0,03) |  | 11,8±0,35 | 11,2 | 25,1±0,65 | 9 |
| Головка торцевая, 9 мм | 9 (+0,15/+0,03) |  | 12,8±0,35 | 11,7 | 25,1±0,65 | 9 |
| Головка торцевая, 10 мм | 10 (+0,19/+0,04) |  | 13,8±0,35 | 12,4 | 25,1±0,65 | 12,4 |
| Головка торцевая, 11 мм | 11 (+0,19/+0,04) |  | 15,8±0,35 | 14 | 25,1±0,65 | 10,8 |
| Головка торцевая, 12 мм | 12 (+0,24/+0,04) |  | 16,8±0,35 | 14,8 | 25,1±0,65 | 13 |
| Головка торцевая, 13 мм | 13 (+0,24/+0,04) |  | 17,6±0,35 | 16 | 25,1±0,65 | 13,1 |

2.4. Ключи комбинированные (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19)

Таблица 8 Характеристики ключей

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Твердость | 46…51 HRC |
| Материал | Саль CrV |
| Защитное покрытие | хромированные, зеркальная полировка |

Рисунок 4 Ключ комбинированный

Таблица 9 Основные размеры и испытательный крутящий момент.

| Размер ключа | S1, мм (пред. откл.) | Исп. Крутящий момент, Н*м | S2,мм (пред. откл.) | Исп. Крутящий момент, Н*м | b1, мм | b2, мм | l1, мм | а1, мм | а2, мм | l, мм (пред. откл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пред. откл. по js17 |  | Не менее | Пред. откл. По js17 |  |  |
| 10 | 10 (+0,19/+0,04) | 24,8 | 10 (+0,19/+0,04) | 58.1 | 23,5 | 16 | 11,5 | 5 | 6,3 | 140 (+/- 2,5) |
| 11 | 11 (+0,19/+0,04) | 32.3 | 11 (+0,19/+0,04) | 72.7 | 25,3 | 17,4 | 12 | 5,2 | 6,9 | 150 (+/- 2,5) |
| 12 | 12 (+0,24/+0,04) | 41,2 | 12 (+0,24/+0,04) | 89.1 | 27,4 | 18,7 | 13,5 | 5,5 | 7,5 | 160 (+/- 2,5) |
| 13 | 13 (+0,24/+0,04) | 51,6 | 13 (+0,24/+0,04) | 107 | 29,5 | 20,1 | 14,5 | 5,8 | 7,5 | 170 (+/- 2,5) |
| 14 | 14 (+0,27/+0,05) | 63.5 | 14 (+0,27/+0,05) | 128 | 31,7 | 21,7 | 15 | 6 | 8 | 180 (+/- 2,5) |
| 15 | 15 (+0,27/+0,05) | 77 | 15 (+0,27/+0,05) | 150 | 33,2 | 23 | 16 | 6,2 | 8,7 | 190 (+/- 2,9) |
| 17 | 17 (+0,3/+0,05) | 107 | 17 (+0,3/+0,05) | 201 | 36,6 | 25,9 | 18,5 | 7 | 9 | 210 (+/- 2,9) |
| 19 | 19 (+0,36/+0,06) | 149 | 19 (+0,36/+0,06) | 261 | 40,8 | 28,8 | 20,5 | 7,3 | 10,7 | 235 (+/- 2,9) |

2.5. Кардан 1/2”, 1/4”

Кардан должен быть изготовлен из хромованадиевой стали. Основные размеры указаны в таблице 10 и на рисунке 5.

Рисунок 5

Таблица 10 Основные размеры

| Наименование | Размеры сторон присоединительного квадрата, мм |  | d | L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружного, S1 | Внутреннего, S2 | не менее |  |
| Кардан 1/2" | 12,7 | 12,7 | 23,9 | 73 |
| Кардан 1/4" | 6,3 | 6,3 | 14 | 39 |

2.6. Удлинители 1/2”, 1/4”

Таблица 11

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Материал | Сталь CrV |
| Твердость | 46,0…52,0 HRC |
| Защитное покрытие | хромированные, зеркальная полировка |

Удлинители должны изготовляться с наружными и внутренними присоединительными элементами (рисунок 6).

Рисунок 6 Удлинитель

Таблица 12 Размеры удлинителей

| Наименование | Размеры сторон присоединительного квадрата, мм |  | L (мм) | d (мм) | d1 (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружного, S1 | Внутреннего, S2 | не более |  |  |
| Удлинитель 1/4" | 6,3 | 6,3 | 76 | 12 | 8,2 |
| Удлинитель 1/2" | 12,7 | 12,7 | 126 | 22,4 | 15,7 |

2.7. Головки свечные (21 мм, 16 мм)

Таблица 13

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Твердость | 42…46 HRC |
| Материал | Саль CrV |
| Защитное покрытие | хромированные, зеркальная полировка |

Рисунок 7 Головка свечная

Таблица 14 Основные размеры головки

| Наименование | Посадочный квадрат | Длина L, мм | Диаметр D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Головка свечная 16 мм | 1/2" | 65 | 22,0±0, 42 |
| Головка свечная 21 мм | 1/2" | 65 | 27,8±0,42 |

Свечная головка должна быть снабжена резиновой прокладкой во избежание повреждения свечей.

2.8. Воротки Т-образный 1/2”

Таблица 15

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Твердость | 42…46 HRC |
| Материал | Саль CrV |
| Защитное покрытие | хромированные, зеркальная полировка |

Рисунок 8 Вороток Т-образный с присоединительным квадратом

Таблица 16 Основные размеры Т-образных ключей

| Наименование | Размер квадрата, мм | L, мм | d, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Воротки Т-образный 1/2" | 12,7 | 255 | 15,7 |

2.9. Ремонтный комплект шестигранных ключей

Допуск перпендикулярности торцев к осям ключей ± 4º.

Параметр шероховатости поверхности ключей – не более Ra 12.5мкм.

В набор должно входить 5 имбусовых Г-образных ключа с размерами:

Рисунок 9.

Таблица 17.

| Размеры S (допуски min и max), мм | e (max - min), мм | L, мм | l, мм | Масса, гр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 (1.46-1.5) | 1.68-1.63 | 44 | 12 | 1 |
| 2 (1.96-2) | 2.25-2.18 | 46 | 13 | 2 |
| 2.5 (2.46-2) | 2.9-2.7 | 48 | 14 | 3 |
| 3 (2.96-3) | 3.4-3.2 | 51 | 16 | 4 |
| 3.5 (3.46-3.5) | 4.04-3.97 | 54 | 18 | 5 |
| 5 (4.95-5) | 5.8-5.5 | 75 | 27 | 6 |
| 6 (5.95-6) | 6.9-6.6 | 85 | 30 | 8 |
| 7 (6.95-7) | 8.08-8.0 | 90 | 31 | 10 |

Крутящий момент и твердость ключей должен быть не ниже параметров указанных в таблице 18.

Таблица 18.

| Размеры S | Крутящий момент Н·м, не менее | Твердость HRC |
| --- | --- | --- |
| 1.5 | 0.82 | 53 |
| 2 | 1.9 |  |
| 2.5 | 3.8 |  |
| 3 | 6.6 |  |
| 3.5 | 16 |  |
| 5 | 30 |  |
| 6 | 62 |  |
| 7 | 90 | 51 |

2.10. Биты 1/4"

Таблица 19

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Твердость | 46…52 HRC |
| Материал | Сталь S2 |
| Защитное покрытие | без покрытия |

Рисунок 10 Биты PH

Размеры бит: PH1, PH2, PH3.

Длина L=25 мм.

Рисунок 11 Биты SL

Размеры бит: SL3, SL4, SL5, SL6

Длина L=25 мм

Рисунок 12 Биты T

Размеры бит: T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

Длина L=25 мм

2.11. Переходник для бит.

Таблица 20

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Твердость | 42…46 HRC |
| Материал | Саль CrV |
| Защитное покрытие | хромированный, зеркальная полировка |

Рисунок 13 Переходник для бит

Таблица 21 Основные размеры

| Наименование | Размер посадки | L, мм |
| --- | --- | --- |
| Переходник для бит | 1/4" | 25 |

2.12 Отвертка-держатель 1/4"

Таблица 22

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Твердость жала отвертки | 42…46 HRC |
| Материал головки | Саль CrV |
| Защитное покрытие головки | хромированная, зеркальная полировка |

Рисунок 14 Отвертка - держатель

Таблица 23 Основные размеры отвертки - держателя

| Наименование | Размер квадрата, мм | L, мм | L1, мм | В, мм | d, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отвертка - держатель 1/4" | 6,3 | 64 | 86 | 23 | 8,2 |

- на рукоятке должен быть нанесен логотип Matrix, надпись должна быть качественной, хорошо читаемой;

- на жале не допускаются дефекты, ухудшающие внешний вид и рабочие свойства отвертки: трещины, сколы, раковины, зазубрины, глубокие царапины, ржавчина;

- рукоятка должна быть пластиковой, грязь и расслоения на рукоятке не допускаются.

2.13 Молоток с квадратным бойком 300гр.

Таблица 24

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Твердость жала отвертки | 50…55 HRC |
| Материал головки | Саль DIN1041 |
| Защитное покрытие головки | лакокрасочное |

Рисунок 15 Молоток

1 – головка молотка; 2 – рукоятка; 3 – круглый клин.

L – 307 мм; Н – 103 мм.

- Поверхность деревянных рукояток должна быть покрыта бесцветным лаком;

- Рукоятки должны быть округлой формы, поверхность должна быть отшлифована;

- Соединение головки молотка с рукояткой должно быть надежным и не должно быть ослаблено, люфты не допускаются. Наличие клина обязательно. Соединение должно быть залито эпоксидным клеем;

- Трещины на рукоятках от расклинивания за пределами отверстия головки не допускаются.

- На головке молотка не допускается  глубокие следы от окалины свыше 0,5 мм, забоины сколы, а также коррозия на поверхности металла.

2.14. Отвертки SL, PH.

- Требования к материалам

Таблица 25

| Характеристика | Данные |
| --- | --- |
| Материал жала отвертки | инструментальная сталь S2 |
| Твердость рабочей части | 58…62HRC |
| Материал рукоятки | двухкомпонентная рукоятка |

Отвертки должны иметь прочность, определяемую испытательным крутящим моментом, приведенным в таблице 26.

Таблица 26

| Толщина лопатки, мм | Номер крестообразной рабочей части | Испытательный крутящий момент для испытания рабочих концов отверток, Н·м, не менее | Крутящий момент для испытания соединения стержня и рукояток отверток, Н·м, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,20 | 2 | 11,5 | 11,5 |
| 1,60 | 3 | 25,6 | 25,6 |
| 2,00 | 4 | 48,0 | 30,0 |
| 2,50 | - | 87,5 | 30,0 |
| 3,00; 3,50 | - | 162,0 | 30,0 |
| 4,00 | - | 368,0 | 30,0 |

Конструкция и размеры

Рисунок 16

Таблица 27

| Типоразмер | Ширина рабочей части Н, мм | Длина жала, L, мм | Диаметр жала, d, мм | Длина рукоятки, L1, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SL 6.5 | 6.5 | 38 | 6.5 | 67 |
| SL 6.5 | 6.5 | 100 | 6.5 | 112 |
| Ph 2 | - | 38 | 6 | 67 |
| Ph 2 | - | 100 | 6 | 112 |
| Ph 3 | - | 200 | 8 | 122 |

- точное соответствие торговой марке и заранее согласованному дизайну;

- на жале не допускаются дефекты, ухудшающие внешний вид и рабочие свойства отвертки: трещины, сколы, раковины, зазубрины, глубокие царапины, ржавчина;

- рукоятка должна быть двухкомпонентной; грязь и расслоения на рукоятке не допускаются.

2.15. Пассатижи.

Таблица 28

| Характеристика | Данные |
| --- | --- |
| Материал | углеродистая сталь |
| Твердость рабочей части | 40…42HRC |
| Материал рукоятки | пластмасса |

Основные размеры пассатижей должны соответствовать размерам, указанным на чертеже 1 и в таблице 29.

Конструкция и размеры

Рисунок 17

Таблица 29

| Наименование | а, мм | а1, мм | L, мм | l, мм | b, мм | c, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пассатижи | 27 | 5.5 | 185 | 50 | 11,5 | 55 |

На плоской зажимной поверхности губок должны быть нанесены рифления с шагом 0,8; 1,0 мм. На остальных плоских зажимных поверхностях должен быть зазор между губками не более 0,8 мм.

Соединение в шарнире должно обеспечивать плавное движение без заеданий и люфтов. Усилие для раскрытия губок кусачек не должно превышать 9,8 Н (1 кгс).

Смещение вершин губок пассатижей относительно друг друга в направлении оси шарнира не должно превышать 0,2 мм.

2.16. Клещи переставные.

Таблица 30

| Характеристика | Данные |
| --- | --- |
| Материал | углеродистая сталь |
| Твердость рабочей части | 40…42HRC |
| Материал рукоятки | пластмасса |

Конструкция и размеры

Рисунок 18

Таблица 31

| Наименование | G, мм. | L, мм | L3, мм | Т1, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клещи переставные | 27,8 | 250 | 36 | 10,8 |

На плоской зажимной поверхности губок должны быть нанесены рифления с шагом 0,8; 1,0 мм.

Соединение в шарнире должно обеспечивать плавное движение без заеданий.	Смещение вершин губок пассатижей относительно друг друга в направлении оси шарнира не должно превышать 0,2 мм.

2.17. Кейс

Материал кейса – пластмасса, футляр должен быть снабжен металлическими замками и петлями.

3. Упаковка

Индивидуальная упаковка – кейс упаковывается в картонный рукав, на котором имеется информация о составе набора, типоразмерах и материале, количестве предметов, артикуле, адресе производителя и продавца. Кейс с рукавом упаковывается в полиэтиленовую пленку.

Общая упаковка – коробка, минимум из трехслойного гофрированного картона.

Количество продукции в упаковке, размеры и вес упаковки указаны в таблице 32.

Таблица 32

| арт. | масса одного набора (кг). | Индивидуальная упаковка |  |  |  |  | Общая коробка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во (шт) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг.) | Кол-во (шт). | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг.) |
| 14104 | 7,43 | 1 | 445 | 295 | 100 | 7.43 | 3 | 469 | 324 | 306 | 21,3 |

Обращаю ваше внимание, что после заключения договора (контракта), ОКК оставляет за собой право дополнять в паспорт качества данные, относящиеся к качеству продукции, которые будут наработаны в  результате продвижения данной продукции на рынок.