3M Переклеиваемый клей-спрей 75

Адгезив в аэрозольной упаковке

(допускающий переклеивание)

Техническая информация

| Описание продукта | Аэрозольный адгезив 75 предназначен для временного склеивания или предварительной фиксации легковесных материалов. | При нанесении на одну поверхность в период от 5 секунд до нескольких часов возможно производить многократное отклеивание / приклеивание. | Имеет высокую прозрачность, обладает низкой способностью к просачиванию и не твердеет с течением времени. |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства (не являются спецификацией) | Растворитель | Нефтяной дистиллят |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Точка воспламенения | -46С |  |
|  | Пропеллент | Углеводороды |  |
|  | Содержание | 325 г (500 мл) |  |
|  | Содержание твердого вещества | 10 % |  |
|  | Тип аэрозоли | Частицы |  |
|  | Цвет | Прозрачный |  |
|  | Срок хранения | 12 месяца с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21°C & 50 % относительной влажности воздуха |  |

| Характеристики (не являются спецификацией) | Влагостойкость | Высокая |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Устойчивость к погодным условиям | Высокая |  |
|  | Стойкость к действию топлива и масел | Низкая |  |
|  | Стойкость к действию УФ-излучения | Высокая |  |

| Дополнительная информация о продукте | Не содержит соединений, разрушающих озоновый слой. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Дата: Август 1996

75 Аэрозольный адгезив

| Условия хранения | Хранить в сухом месте и прохладном месте. Температура хранения не должна превышать 49°C. | Оптимальная температура хранения и нанесения от 16 до 27°C. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Порядок применения | Убедитесь, что соединяемые поверхности сухие и чистые, не содержат пыли и маслянистых загрязнений. Поверните распылитель к метке, нанесенной на горлышко баллона, чтобы выбрать правильное направление струи. Тщательно встряхните баллон в течение 5-10 секунд. | При нанесении держите баллон на расстоянии 15-20 см от соединяемой поверхности, полностью отжимая распылитель. Плавно нанесите клей на одну из сторон соединяемых поверхностей. Выдержите на воздухе несколько секунд, затем клейкую поверхность соедините с другой поверхностью. | Чтобы распылитель не засорялся, после окончания работы переверните баллон и еще раз распылите струю до начала выхода пропеллента и протрите распылитель. Норма расхода адгезива 13 кв. метров на баллон. |
| --- | --- | --- | --- |

| Применения | Аэрозольный клей 75 пригоден для склеивания таких материалов, как бумага, ткани, картон, пленки, фольга, текстиль, резина и пр. Между собой и для приклеивания их к метеллу, дереву и пластикам. | Аэрозольный клей 75 широко используется в текстильной промышленности для временной фиксации шаблонов рисунков. Также применяется для удаляемых этикеток. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Информация по безопасности | Внимание! Легковоспламеняющееся вещество. Пары могут воспламеняться со взрывом. Хранить вдали от источников тепла. Хранить вдали от источников воспламенения, включая полетные огни и искры. Не курить. Не вдыхать пары или аэрозоль. Использовать только в хорошо вентилируемых местах. Не распылять в глаза. Избегать продолжительного или многократного контакта с кожей. | Внимание! Контейнер под давлением. Не подвергать воздействию прямого солнечного света и температур выше 50оС. Не прокалывать и не сжигать контейнеры даже после использования. Не распылять вблизи открытого пламени или на раскаленные материалы. | Первая помощь: При попадании в глаза: При попадании в глаза немедленно промыть сильной струей воды и обратиться к врачу. При попадании в дыхательные пути: Вывести пострадавшего на свежий воздух. При попадании на кожу: В случае попадания на кожу промыть водой с мылом. |
| --- | --- | --- | --- |

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент |  |
| --- | --- |