**Инструкция по применению**

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Оптимальная рабочая температура от +15 до +30°С. Низкие температуры и высокая влажность являются препятствием для прочного склеивания.

**Контактное склеивание.**

Клей необходимо наносить тонким слоем, на впитывающих поверхностях – многократно, пока не образуется плёнка. При этом новый слой можно наносить только после того, как подсох предыдущий. Дайте клеевому слою подсохнуть до тех пор, пока клей не прекратит прилипать к пальцам при касании (в зависимости от температуры это займёт от 10 до 15 минут). После этого прижмите склеиваемые части друг к другу на короткое время. Корректировка после этого невозможна!!! На качество склеивания влияет сила сжатия, а не продолжительность пребывания изделия под давлением.

**Удаление остатков клея**

Для удаления остатков клея подходят бутанон (МЕК), этилацетат и нитрорастворители.