**Рукава резиновые для газовой сварки и резки**

**Применение:** Гибкий рукав для подачи газа под давлением для оборудования сварки и резания. Рукава изготовлены в соответствии с ГОСТ 9356

**Температурный режим:** -30°C / +70°C. **Запас прочности:** 3. Внутренний **слой:** черный, гладкий. **Армирование:**Тканевое усиление, навивка. **Материал:** вулканизированная резина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер, мм | 6,3\*13,0 |  | 9,0\*16,0 |  | 9,0\*18,0 |  | 2x6,3\*13,0 |  | 6,3\*13,0x9,0\*16,0 |  | 2x9,0\*18,0 |  |
| Давление, МПа | 0,63 | | |  | 2,00 | | |  |  | | | |
| Класс | I | | |  | II | | |  | III | | |  |
| Длина, м | 25 | | |  | 40 | | |  | 50 | | |  |
| Газ | кислород |  | ацетилен |  | метан |  | водород |  | пропан-бутан |  | иной |  |
| Цвет | красный |  | синий |  | черный |  |  | | | | | |

(нужное отметить.)

## Свидетельство о приемке

Рука изготовлен и испытан согласно ГОСТ 9356 и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК о приёмке и дата выпуска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Гарантии изготовителя: Изготовитель гарантирует безотказную работу горелки при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты изготовления.

**Произведено: GCE s. r. o.**

Zizkova 381, 583 81 Chotebor, Czech Republic

**Импортер/Поставщик: ООО «ГСЕ Красс»**

194100, Санкт-Петербург,

ул. Кантемировская, д. 12, лит. А, пом.-40-Н

E-mail: officespb@gcegroup.com; www.gcegroup.com Тел.:8 800 5000 423

Страна производства: Чехия