

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**Алюминиевая лента (DSAF 30мкм) «AVIORA PROFFI» 50мм х 50м клейкая**

**Описание:** отличается повышенной влагостойкостью и жаропрочностью, устойчивостью к УФ лучам; обеспечивает превосходную гидро- и пароизоляцию любой поверхности: пластик, металл, дерево. Наружный слой самоклеящейся алюминиевой ленты можно окрашивать под цвет кровли, несущих стен, трубопроводов и вентиляционных каналов.

**Применение:** предназначена для герметизации стыков и технологических швов при монтаже воздуховодов, инженерных коммуникаций, отражающей изоляции, под кровельные конструкции, а также при выполнении ремонтных и восстановительных работ.

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **302\_009** |
| Общая толщина ленты | 60 мкм |
| Адгезия к стали  | 10,6 |
| Прокат шара  | 17,5 cm |
| Размер  | 50мм х 50 м |
| Цвет | хромовый |
| Состав | алюминий 100%, акрил - сольвент |
| Диапазон рабочих температур | от -40 0С до +130 0С |
| Условия хранения | Хранить при температуре от -20 0С до +35 0С |
| Страна, изготовитель | Китай |