Абразивные материалы

Шлифовальные листы

Scotch-Brite™

| Конструкция: | ###### Основа: объемное нетканое полотно из полимерного волокна ###### Минерал: S – карбид кремния (SiC) A – оксид алюминия (Al2O3) T – тальк (безабразивный) Связка: синтетическая Зернистость: SFN – супертонкая, UFN – ультратонкая, VFN – очень тонкая, MED – средняя Размеры: ширина: 158 мм длина: 224 мм Ассортимент: Код продукта; Зернистость; Цвет. 07440; A MED (CP); коричневый. 07446; S MED (CF); серый. 07496; A VFN (CF); зелёный. 07447; A VFN (CF); бордовый. 07448; S UFN (CF); светло-серый. 07498; Т SFN; белый. |
| --- | --- |
| Исполнение: | Лист |  |
| Оборудование: | Нет |  |
| Принадлежности: | Дополнительные принадлежности не требуются При обработке больших плоских поверхностей рекомендуется использовать шлифок 3M™ Twist-Lok™ 961 |  |
| Условия хранения: | Хранить при температуре не менее 15˚С |  |
| Сертификация: | Обязательной сертификации не подлежит. |  |

Шлифовальные листы Scotch-Brite™

| Характеристики | Преимущества | Выгоды |
| --- | --- | --- |
| Трехмерное полотно Scotch-Brite™ | Равномерное распределение абразива; хорошо повторяет контуры обрабатываемой детали. | Равномерная, качественная обработка не изменяющая геометрии детали |
| T – материал | Не содержит абразива | Обрабатывает поверхность, не оставляя царапин |
| CF - материал с зерном оксида алюминия (Тип A) | Очень твердое абразивное зерно | Тонкая матовая структура рисок |
| CF материал с зерном оксида кремния (Tип S) | Твердое, очень острое зерно | Еще более тонкая структура рисок |
| CF - материал с зерном оксида алюминия (Тип A) | Агрессивное зерно, плотная структура риски | Равномерный финиш |

| #### Обрабатываемые материалы | Металлы, пластмассы, дерево, лакокрасочные покрытия |
| --- | --- |
| ##### Применение | Тип А: мелкий ремонт шлифованных поверхностей из нержавеющей стали и алюминия; матирование металлов; удаление мелких царапин и пятен; очистка инструмента. Тип S: очистка деликатных поверхностей (например, в измерительном инструменте); достижение эффекта матовости металла, матирование окрашенных поверхностей (для нанесения последующих слоев), промежуточная шлифовка грунтов и лаков, зачистка перед склеиванием |
| Указания по безопасности |  |