(1-87PERMATEX)
Permatex(  
Жидкий наполнитель для стали
[image: image2.wmf] 

Техническая характеристика

 

 

[image: image2.wmf]
                                                                                                                                           PDS  Liquid Steel Filler 


ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА серийный идентиф. №: 834-300

Permatex( Liquid Steel(   «Жидкий наполнитель для стали» – готовый к использованию и не требующий смешивания клей-наполнитель для ремонта металлических поверхностей. Идеален для заполнения трещин и отверстий. Может использоваться на деревянных и бетонных поверхностях.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

· Прост и удобен в использовании 

· Не требует предварительного измерения долей компонентов для смешивания

· Не требует нагревания
· Обладает отличной адгезией к гальванизированной поверхности
· После высыхания отремонтированная поверхность готова к шлифовке, сверлению и окраске.

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ РЕМОНТА

· Масляных поддонов

· Картеров трансмиссии

· Кузовных деталей 

· Литых деталей 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
	1.
	Предварительно очистить и просушить поверхность.

	2.
	В целях улучшения адгезии необходимо зачистить поверхность с помощью наждачной бумаги.

	3.
	Накрутить на тюбик прилагаемую насадку и нанести нужное количество Permatex( «Жидкий наполнитель для стали». Выровнять выдавленную массу с помощью ножа или шпателя.

	
	

	
	[image: image1.png]




	4.
	При заполнении глубоких отверстий необходимо наносить слои толщиной 3 мм. Выдержать состав для высыхания в течение 7-8 часов после нанесения каждого слоя.

	5.
	После отверждения отремонтированная поверхность готова к шлифовке, сверлению, нарезанию резьбы и окраске.

	6.
	Для придания отремонтированной поверхности металлического блеска допускается применение полировки.

	
	

	
	

	Очистка
	

	1.
	В не отвержденном или отвержденном виде очистить ацетоном или жидкостью для снятия лака для ногтей.

	2.
	Очистить руки с помощью Очистителя рук с запахом апельсина Permatex( Fast Orange®.

	
	


СВОЙСТВА НЕОТВЕРДЕВШЕГО МАТЕРИАЛА

	
	Типичные характеристики

	Химический тип
	Виниловая смола

	Внешний вид
	Паста темно-серого цвета

	Запах
	Резкий

	Вязкость
	Аналогична вязкости сиропа

	Удельный вес
	1,85

	Точка вспышки, (С
	-17,7


ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТВЕРЖДЕНИЯ
Permatex( Liquid Steel(   «Жидкий наполнитель для стали» отверждается после испарения входящего в его состав растворителя. Время высыхания – 3-4 часа, полного отверждения – 24 часа.

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Данный продукт не рекомендуется использовать в механизмах или системах, использующих чистый кислород и/или кислород в примесях, а также при взаимодействии данного продукта с хлоридными или другими сильно окисляющимися материалами.

Для получения исчерпывающей информации по безопасности использования данного продукта см. Бюллетень Безопасности Использования Материалов.

Оформление заказа

	Идентификационный №
	Упаковка

	25909
	Тюбик 99 г (3.5 унции), упакован 


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В сухом и прохладном месте, в плотно закрытой оригинальной упаковке, при температуре от +8 до +28 (С, если в инструкции по пользованию продукта не содержится иных указаний. Оптимальное хранение продукта осуществляется при температуре от +8 до +18 (С. Во избежание порчи продукта не выливайте остатки неиспользованного продукта обратно в оригинальную тару.

Примечание

Вышеприведенные сведения проверены опытным путем и несут исключительно информативный характер. Мы снимаем с себя любую ответственность за отрицательные результаты при неправильном использовании продукта.  Особо подчеркиваем, что Permatex, Inc., не дает какие бы то ни было гарантии, явные или подразумеваемые, в т.ч. гарантии коммерческой выгодности реализации нашего продукта или его удобства в использовании для решения специфических задач, касающиеся практики продаж или использования продукции Permatex, Inc., а также снимает себя ответственность за любые случайные повреждения, ставшие следствием каких-либо действий, в т.ч. за потерю прибыли. На данный продукт распространяются один или несколько патентов США или других государств

NOT FOR PRODUCT SPECIFICATIONS.  

THE TECHNICAL DATA CONTAINED HEREIN ARE INTENDED AS REFERENCE ONLY. 

PLEASE CONTACT PERMATEX, INC., TECHNICAL SERVICE DEPARTMENT FOR ASSISTANCE AND RECOMMENDATIONS FOR YOUR SPECIFIC APPLICATION.

PERMATEX, INC., HARTFORD SQUARE NORTH, 10 COLUMBUS BOULEVARD, HARTFORD, CT 06106 PHONE – (1-87PERMATEX)

                                                                                                                                                       Fast Orange and Permatex are Trademarks of Permatex, Inc.

Rev. 7D30
                                                                                Loctite and  Permatex are Registered Trademarks of Loctite Corporation, Hartford, CT 06106


_1065440441.doc
[image: image1.png]Permafrex






Техническая характеристика







�












