ОПИСАНИЕ	Getriebeöl-Verlust-Stop – специальная комбинация присадок на основе эфиров, предназначенная для восстановления эластичности резиновых и пластиковых уплотнителей механических КПП, раздаточных коробок, дифференциалов автомобилей.

СВОЙСТВА	-	снижает потерю масла из-за потери эластичности сальников

- предотвращает появление масляных пятен и загрязнение окружающей среды

- предотвращает поломку трансмиссии благодаря предотвращению падения уровня масло до критически низкого

- повышает надежность смазывания и эксплуатации

- предотвращает замасливание сцепления из-за попадания трансмиссионного масла

- совместима со всеми трансмиссионными маслами

- удобно и надежно в применении

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ 	Основа		:	комбинация присадок

Цвет			:	голубой

Плотность при 20°C		: 	0,91	г/см³

Вязкость при 40°C		:	540	мм2/с

Температура вспышки	:	80	°C

ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ	Для всех типов механических КПП, раздаточных коробок, дифференциалов.

Не применять в автоматических коробках передач. Не предотвращает течь сальниковых набивок.

ПРИМЕНЕНИЕ	Один тюбик рассчитан на 1 л трансмиссионного масла. При сильной течи можно использовать 2 тюбика. Добавлять присадку по мере необходимости. Можно также использовать с профилактическими целями при замене трансмиссионного масла.

ФАСОВКА

Getriebeöl-Verlust-Stop	50 мл	тюбик 	Артикул	1042

# Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

# Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de