Артикул/Item 14109

- Набор инструментов, 1/2", 1/4",  CrV, пластиковый кейс  88 предм. // STELS

Tool kit 1/4", 1/2" , 88 pcs,  CrV, plastic case // STELS

- Основные характеристики комплектующих набора.

Main characteristics of accessories of a set.

Таблица/Table  1.

| Состав Description | Количество Type | Материал Material |
| --- | --- | --- |
| Ключ трещоточный 1/2" Ratchet wrench 1/2" |  | CrV, PP+Резина CrV, PP+Rubber |
| Ключ трещоточный 1/4" Ratchet wrench 1/4" |  | CrV, PP+Резина CrV, PP+Rubber |
| Головки торцевые 1/2" Sockets 1/2" | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22,24, 27, 30, 32 mm | CrV |
| Головки торцевые 1/4" Sockets 1/4" | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm | CrV |
| Ключи комбинированные Combined spanners | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19 | CrV |
| Ключи шарнирные Hinged spanners | 8х9 10х11 12х13 14х15 | CrV |
| Кардан 1/2" Cardan 1/2" |  | CrV |
| Кардан 1/4" Cardan 1/4" |  | CrV |
| Удлинитель 1/2", соединение под ключ Extension bar 1/2" for spanner 120 mm & 250 mm | 120 mm & 250 mm | CrV |
| Удлинитель 1/4", соединение под ключ Extension bar 1/4" for spanner 100 mm | 100 mm | CrV |
| Отвертка-держатель 1/4" Screwdriver holder 1/4" |  | CrV, PP |
| Вороток Т-образный 1/4" Tap wrench T-shape 1/4" |  | CrV |
| Угловые шестигранные ключи Hex(inbus) keys | 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm | CrV |
| Головки свечные 1/2" Spark plug sockets 1/2" | 16 mm & 21 mm | CrV |
| Переходник бит 1/4"->1/4" Bits adapter 1/4"->1/4" |  | CrV |
| Биты 1/4" Bits 1/4" | Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, T40. | S2 |
|  | ТТ10, ТТ15, ТТ20, ТТ25, ТТ27, ТТ30, ТT40. | S2 |
|  | SL 4, SL 5.5, SL 7. | S2 |
|  | Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н10. | S2 |
|  | PZ 0, PZ 1, PZ 2, PZ 3. | S2 |
|  | РН0, РН1, РН2, PH 3. | S2 |
| Кейс Case |  | Пластмасса Plastic |

2.1 Наборы должны соответствовать контрольным образцам продукции и макету дизайна.

2.2 Металлические изделия не должны иметь трещин, царапин, сколов, заусенцев, раковин, вмятин, острых кромок, посторонних включений, коррозии и иных дефектов, ухудшающих внешний вид и функциональные свойства продукции.

2.3 Пластмассовый кейс и пластмассовые части изделий не должны иметь трещин, царапин, сколов, заусенцев, раковин, облоя, грата, острых кромок, посторонних включений, и иных дефектов, ухудшающих внешний вид и функциональные свойства продукции.

2.1 Sets have to correspond to control product samples and the design model.

2.2 Metal products shouldn't have cracks, scratches, chips, agnails, sinks, dents, the sharp edges, foreign inclusions, corrosion and other defects worsening appearance and functional properties of production.

2.3 The plastic case and plastic parts of products shouldn't have cracks, scratches, chips, agnails, sinks, gratas, the sharp edges, foreign inclusions, and other defects worsening appearance and functional properties of production.

  - Ключ трещоточный, присоединительный квадрат 1/2", 1/4"

Ratchet wrench for 1/2", 1/4"

Рисунок/Figure 1

    - Ключи трещоточные должны изготовляться с переключателем.

Ratchet wrench have to be produced with the reverse switch.

Таблица/Table 2

| Наименование параметра Parameter | Значение Value | L, длина, mm L, length, mm |  | B, ширина, mm B, width, mm |  | Н, высота, mm H, height, mm |  | Масса, г Weight, gram |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал Material | Сталь CrV Steel CrV | 1/2" | 1/4" | 1/2" | 1/4" | 1/2" | 1/4" | 578 |
|  |  | 250 | 145 | 42,5 | 25,4 | 37,6 | 23 |  |
| Твердость Hardness | 46…52 HRC |  |  |  |  |  |  |  |
| Защитное покрытие Protection cover | Хром (матовый) Chrome matte |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал ручки Handle material | PP+Резина PP+Rubber |  |  |  |  |  |  |  |

  - Головки торцевые, присоединительный квадрат 1/2" (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm).

Sockets 1/2" (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm).

Таблица/Table 3

| Наименование параметра Parameter | Значение Value |
| --- | --- |
| Материал Material | Сталь CrV Steel CrV |
| Твердость Hardness | 46…53 HRC |
| Защитное покрытие Protection cover | Хром (матовый) Chrome matte |

    - Прочность торцевых головок определяется испытательными крутящими моментами, приведенными в таблице 4.

Durability of sockets is defined by the torque tests given in table 4

Таблица/Table 4

| Размеры зева, mm Opening size,mm | Наименьший испытательный крутящий момент для 1/2", Н·м, Min torque moment tested for 1/2", N•m |
| --- | --- |
| 10 | 147 |
| 11 | 180 |
| 12 | 212 |
| 13 | 249 |
| 14 | 288 |
| 15 | 331 |
| 17 | 425 |
| 19 | 531 |
| 22 | 569 |
| 24 |  |
| 27 |  |
| 30 |  |
| 32 |  |

Рисунок 2. Головка торцевая шестигранная 1/2" (12,7 mm)

Figure 2 Socket 1/2" (12,7 mm)

Таблица/Table 5

| Наименование Description | Размер зева S, mm Opening size S, mm | ⁭S2, mm | d1 mm | d2, не более, mm | l mm | t, не менее not less | Масса, г Weight gram |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головка торцевая, 10 mm Socket 10 mm | 10 (+0,19/+0,04) | 12,7 | 15,4±0,35 | 22 | 38±0,8 | 14 | 52 |
| Головка торцевая, 11 mm Socket 11mm | 11 (+0,24/+0,04) |  | 16,7±0,35 | 22 | 38±0,8 | 14 | 50 |
| Головка торцевая, 12 mm Socket 12 mm | 12 (+0,24/+0,04) |  | 17,8±0,35 | 22 | 38±0,8 | 14 | 53 |
| Головка торцевая, 13 mm Socket 13 mm | 13 (+0,24/+0,04) |  | 19±0,42 | 22 | 38±0,8 | 14 | 53 |
| Головка торцевая, 14 mm Socket 14 mm | 14 (+0,27/+0,05) |  | 20,4±0,42 | 22 | 38±0,8 | 14 | 55 |
| Головка торцевая, 15 mm Socket 15 mm | 15 (+0,27/+0,05) |  | 21,1±0,42 | 22 | 38±0,8 | 14 | 55 |
| Головка торцевая, 17 mm Socket 17 mm | 17 (+0,30/+0,05) |  | 23,8±0,42 | 22 | 38±0,8 | 14 | 65 |
| Головка торцевая, 19 mm Socket 19 mm | 19 (+0,36/+0,06) |  | 25,8±0,42 | 23 | 38±0,8 | 17 | 79 |
| Головка торцевая, 22 mm Socket 22 mm | 22 (+0,36/+0,06) |  | 29,8±0,42 | 26 | 40±0,8 | 19 | 96 |
| Головка торцевая, 24 mm Socket 24 mm | 24 (+0,36/+0,06) |  | 31,8±0,5 | 28 | 40±0,8 | 20 | 117 |
| Головка торцевая, 27 mm Socket 27 mm | 27 (+0,48/+0,08) |  | 35,8±0,5 | 31,5 | 42±0,8 | 21 | 144 |
| Головка торцевая, 30 mm Socket 30 mm | 30 (+0,48/+0,08) |  | 39,9±0,5 | 34 | 45,4±0,8 | 23,3 | 173 |
| Головка торцевая, 32 mm Socket 32 mm | 32 (+0,48/+0,08) |  | 41,8±0,5 | 36,2 | 45,4±0,8 | 23,3 | 176 |

2.5.2 Разностенность на длине квадратных и шестигранных отверстий не должна превышать:

до 14 mm. – 0,4 mm.

от 14 до 32 mm - 0,5 mm;

The wall difference on length of square and six-sided openings shouldn't exceed:

Up to 14 - 0,4 mm.

From 14 to 32 mm - 0,5 mm.

  - Головки торцевые, присоединительный квадрат 1/4" (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm)

Sockets 1/4" (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm)

Таблица/Table 6

| Наименование параметра Parameter | Значение Value |
| --- | --- |
| Материал Material | Сталь CrV Steel CrV |
| Твердость Hardness | 46…53 HRC |
| Защитное покрытие Protection cover | Хром (матовый) Chrome matte |

    - Прочность торцевых головок определяется испытательными крутящими моментами, приведенными в таблице 7.

Durability of sockets is defined by the torque tests given in table 7.

Таблица/Table 7

| Размеры зева, mm | Наименьший испытательный крутящий момент, Н·м |
| --- | --- |
| 4 | 10,4 |
| 5 | 15,1 |
| 6 | 20,6 |
| 7 | 26,8 |
| 8 | 33,6 |
| 9 | 41,1 |
| 10 | 49,1 |
| 11 | 57,8 |
| 12 | 67,0 |

Рисунок 3. Головка торцевая шестигранная 1/4"

Figure 3 Socket 1/4"

Таблица/Table 8

| Наименование Description | Размер зева S Opening size S | S2 | d1, mm | d2 не более max | l mm | t не менее not less | Масса, г Weight gram |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головка торцевая, 4 mm Socket 4 mm | 4 (+0,15/+0,03) | 6,35 | 6,99,5±0,29 | 12 | 25,1±0,65 | 11 | 10 |
| Головка торцевая, 5 mm Socket 5 mm | 5 (+0,15/+0,03) |  | 89,5±0,29 | 12 | 25,1±0,65 | 11 | 10 |
| Головка торцевая, 6 mm Socket 6 mm | 6 (+0,15/+0,03) |  | 9,5±0,29 | 12 | 25,1±0,65 | 11 | 11 |
| Головка торцевая, 7 mm Socket 7 mm | 7 (+0,15/+0,03) |  | 10,7±0,35 | 12 | 25,1±0,65 | 11 | 12 |
| Головка торцевая, 8 mm Socket 8 mm | 8 (+0,15/+0,03) |  | 11,8±0,35 | 11,2 | 25,1±0,65 | 8,9 | 12 |
| Головка торцевая, 9 mm Socket 9 mm | 9 (+0,15/+0,03) |  | 12,8±0,35 | 11,8 | 25,1±0,65 | 8,9 | 13 |
| Головка торцевая, 10 mm Socket 10 mm | 10 (+0,19/+0,04) |  | 13,8±0,35 | 12,4 | 25,1±0,65 | 12,4 | 15 |
| Головка торцевая, 11 mm Socket 11 mm | 11 (+0,19/+0,04) |  | 15,8±0,35 | 14 | 25±0,65 | 12,8 | 24 |
| Головка торцевая, 12 mm Socket 12 mm | 12 (+0,24/+0,04) |  | 16,7±0,35 | 15 | 25±0,65 | 13 | 28 |

    - Разностенность на длине квадратных и шестигранных отверстий не должна превышать: до 14 mm – 0,4 mm.

The wall difference on length of square and six-sided openings shouldn't exceed:

Up to 14 - 0,4 mm.

  - Ключи комбинированные (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19)

Combined spanners (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19)

Таблица/Table 9

| Наименование параметра Parameter | Значение Value |
| --- | --- |
| Материал Material | Сталь CrV Steel CrV |
| Твердость Hardness | 46…53 HRC |
| Защитное покрытие Protection cover | Хром (матовый) Chrome matte |

Рисунок/Figure 4

Таблица/Table 10

| Размер Ключа Spanner size | S1, mm (пред. откл.) (max deviation) | Исп. Крутящий момент, Н*м Torque moment tested, N•m | S2,mm (пред. откл.) (max deviation) | Исп. Крутящий момент, Н*м Torque moment tested, N•m | b1, mm | b2, mm | l1, mm | а1, mm | а2, mm | l, mm (пред. откл.) (max deviation) | Масса, г Weight gram |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пред. откл. по js17 max deviation for js17 |  | Не менее Not less | Пред. откл. По js17 max deviation for js17 |  |  |  |
| 6 | 6 (+0,15/+0,03) | 5.92 | 6 (+0,15/+0,03) | 17.6 | 14 | 11 | 6 | 3 | 5 | 105 (+/- 2,2) | 19 |
| 7 | 7 (+0,15/+0,03) | 9.12 | 7 (+0,15/+0,03) | 25.2 | 15 | 11 | 7 | 3 | 5 | 105 (+/- 2,2) | 22 |
| 8 | 8 (+0,15/+0,03) | 13,3 | 8 (+0,15/+0,03) | 34.5 | 19,2 | 13,1 | 8,5 | 4,6 | 5,6 | 120 (+/- 2,2) | 26 |
| 9 | 9 (+0,15/+0,03) | 18.4 | 9 (+0,15/+0,03) | 45.4 | 21,2 | 14,2 | 9,5 | 4,4 | 5,9 | 130 (+/- 2,5) | 34 |
| 10 | 10 (+0,19/+0,04) | 24,8 | 10 (+0,19/+0,04) | 58.1 | 23,5 | 16 | 11,5 | 5 | 6,3 | 140 (+/- 2,5) | 43 |
| 11 | 11 (+0,19/+0,04) | 32.3 | 11 (+0,19/+0,04) | 72.7 | 25,3 | 17,4 | 12 | 5,2 | 6,9 | 150 (+/- 2,5) | 49 |
| 12 | 12 (+0,24/+0,04) | 41,2 | 12 (+0,24/+0,04) | 89.1 | 27,4 | 18,7 | 13,5 | 5,5 | 7,5 | 160 (+/- 2,5) | 63 |
| 13 | 13 (+0,24/+0,04) | 51,6 | 13 (+0,24/+0,04) | 107 | 29,5 | 20,1 | 14,5 | 5,8 | 7,5 | 170 (+/- 2,5) | 72 |
| 14 | 14 (+0,27/+0,05) | 63.5 | 14 (+0,27/+0,05) | 128 | 31,7 | 21,7 | 15 | 6 | 8 | 180 (+/- 2,5) | 88 |
| 17 | 17 (+0,3/+0,05) | 107 | 17 (+0,3/+0,05) | 201 | 36,6 | 25,9 | 18,5 | 7 | 9 | 210 (+/- 2,9) | 128 |
| 19 | 19 (+0,36/+0,06) | 149 | 19 (+0,36/+0,06) | 261 | 40,8 | 28,8 | 20,5 | 7,3 | 10,7 | 235 (+/- 2,9) | 167 |

  - Кардан,  присоединительный квадрат 1/2", 1/4"

Cardan  1/2", 1/4"

Таблица/Table 11

| Наименование параметра Parameter | Значение Value |
| --- | --- |
| Материал Material | Сталь CrV Steel CrV |
| Твердость Hardness | 46…53 HRC |
| Защитное покрытие Protection cover | Хром (матовый) Chrome matte |

Рисунок/Figure  5

Таблица/Table 12

| Наименование Description | Размеры сторон присоединительного квадрата, mm |  | d | L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наружного, S1 External, S1 | Внутреннего, S2 Internal, S2 | не менее not less |  |
| Кардан 1/2" Cardan 1/2" | 12,7 | 12,7 | 24 | 73 |
| Кардан 1/4" Cardan 1/4" | 6,35 | 6,35 | 14 | 37 |

2.9. Удлинитель, присоединительный квадрат 1/2", 1/4"

Extension bar  1/2", 1/4"

Таблица/Table 13

| Наименование параметра Parameter | Значение Value |
| --- | --- |
| Материал Material | Сталь CrV Steel CrV |
| Твердость Hardness | 46…53 HRC |
| Защитное покрытие Protection cover | Хром (матовый) Chrome matte |

Рисунок/Figure 6.

Таблица/Table 14

| Наименование Description | Размеры сторон присоединительного квадрата, mm Sizes of the parties of a connecting square ,mm |  | L (mm) | d (mm) | d1 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наружного, S1 External, S1 | Внутреннего, S2 Internal, S2 | не более max |  |  |
| Удлинитель 1/2" Extension bar 1/2" | 12,7 | 12,7 | 120 | 22,4 | 15,7 |
| Удлинитель 1/2" Extension bar 1/2" | 12,7 | 12,7 | 250 | 22,4 | 15,7 |
| Удлинитель 1/4" Extension bar 1/4" | 6,35 | 6,35 | 100 | 12 | 8,2 |

2.10. Головки свечные (21 mm, 16 mm)

Spark plug sockets (21 mm, 16 mm)

Таблица/Table 15.

| Наименование параметра Parameter | Значение Value |
| --- | --- |
| Материал Material | Сталь CrV Steel CrV |
| Твердость Hardness | 46…53 HRC |
| Защитное покрытие Protection cover | Хром (матовый) Chrome matte |

Рисунок/Figure 7

Таблица/Table 16

| Наименование Description | Присоединительный квадрат Type | Длина L, mm Length L , mm | Диаметр D, mm Diameter D, mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Головка свечная 16 mm Spark plug sockets 16 mm | 1/2" | 65 | 22,0±0, 42 |
| Головка свечная 21 mm Spark plug sockets 21 mm | 1/2" | 65 | 27,8±0,42 |

2.10.1 Свечная головка должна быть снабжена резиновой прокладкой во избежание повреждения свечей.

Spark plug socket  has to be supplied with rubber laying in order to avoid damage of candles.

2.11 Вороток Т-образный 1/2", 1/4”

Tap wrench T-shape 1/2", 1/4”

Таблица/Table 17

| Наименование параметра Parameter | Значение Value |
| --- | --- |
| Материал Material | Сталь CrV Steel CrV |
| Твердость Hardness | 46…53 HRC |
| Защитное покрытие Protection cover | Хром (матовый) Chrome matte |

Рисунок/Figure 8

Таблица/Table 18

| Наименование Description | Размер квадрата, mm Connector size mm | L, mm | Н, mm | d, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воротки Т-образный 1/4" Tap wrench T-shape 1/4" | 6,35 | 110 | 23,7 | 6,3 |

2.12. Шестигранные ключи

Hex(inbus) keys

2.12.1 Допуск перпендикулярности торцов к осям ключей ± 4º.

2.12.2 На ключах должна быть нанесен размер ключа.

2.12.2 Ключи должны быть уложены в соответствующие своему размеру гнезда и надежно закреплены в кейсе от выпадения.

2.12.1 The admission of perpendicularity of end faces to axes of keys ± 4º.

2.12.2 On keys has to be the key size is put.

2.12.2 Keys have to be laid in nests corresponding to the size and are reliably fixed in a case from loss.

Рисунок/Figure 9

Таблица/Table 19

| Материал Material | Защитное покрытие Protection cover | Размеры S (допуски min и max), mm Sizes S( admission min & max),mm | e (max - min), mm | L, mm | l, mm | Масса, г. Weight, gram |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CrV | Хром (матовый) Chrome matte | 2 (1.96-2) | 2.25-2.18 | 48 | 15 | 2 |
|  |  | 2.5 (2.46-2) | 2.9-2.8 | 56 | 18 | 4 |
|  |  | 3 (2.96-3) | 3.4-3.2 | 63 | 20 | 5 |
|  |  | 4 (3.95-4) | 4.6-4.4 | 70 | 24 | 10 |
|  |  | 5 (4.95-5) | 5.8-5.5 | 80 | 27 | 18 |
|  |  | 6 (5.95-6) | 6.9-6.6 | 90 | 31 | 28 |
|  |  | 8 (7.91-8) | 9.2-8.8 | 100 | 35 | 58 |
|  |  | 10 (9.94-10) | 11.5-11 | 112 | 40 | 102 |

2.12.3 Крутящий момент и твердость ключей должен быть не ниже параметров указанных в таблице 20.

Durability of sockets is defined by the torque tests given in table 20.

Таблица/Table 20

| Размеры S Sizes S | Крутящий момент Н·м, не менее Torque moment, N•m not less | Твердость HRC Hardness HRC |
| --- | --- | --- |
| 1.5 | 0.82 | 53 |
| 2 | 1.9 |  |
| 2.5 | 3.8 |  |
| 3 | 6.6 |  |
| 4 | 16 |  |
| 5 | 30 |  |
| 6 | 62 |  |
| 8 | 120 | 51 |
| 10 | 220 | 49 |

2.13. Биты 1/4"

Bits    1/4"

Таблица/Table 21

| Наименование параметра Parameter | Значение Value |
| --- | --- |
| Материал Material | Сталь S2 Steel S2 |
| Твердость Hardness | 46…52 HRC |
| Защитное покрытие Protection cover | Цинковое с фосфатированием Zinc with phosphate coating |

Рисунок/Figure 10

Биты T

Bits T

Размеры бит/Bit sizes: Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, T40.

Длина/Length L=25±0,2 mm

Рисунок/Figure 11

Биты TT (с внутренним отверстием)

Bits TT(with inner holes)

Размеры бит/Bit sizes: ТТ10, ТТ15, ТТ20, ТТ25, ТТ27, ТТ30, ТТ40.

Длина/Length L=25±0,2 mm

Рисунок/Figure 12

Биты/Bits H

Размеры бит/Bit sizes: Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н10.

Длина/Lenght L=25±0,2  mm.

Рисунок/Figure 13

Биты/Bits PZ

Размеры бит/Bit sizes: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3.

Длина/Length L=25±0,2  mm.

Рисунок/Figure 14

Биты/Bits PH

Размеры бит/Bit sizes: PH0, PH1, PH2, PH3.

Длина/Length L=25±0,2  mm.

Рисунок/Figure 15

Биты/Bits SL

Размеры бит/Bit sizes: SL4, SL5.5, SL7

Длина/Length L=25±0,2  mm

2.14. Переходник для бит.

Bit adapter

Таблица/Table 22

| Наименование параметра Parameter | Значение Value |
| --- | --- |
| Материал Material | Сталь CrV Steel |
| Твердость Hardness | 42…46 HRC |
| Защитное покрытие Protection cover | Хром (матовый) Chrome matte |

Рисунок/Figure 16

Таблица/Table 23

| Наименование Parameter | Размер посадки Connector sizes | L, mm |
| --- | --- | --- |
| Переходник для бит Bit adapter | 1/4" (6,35 mm) | 25 |

2.15. Отвертка-держатель 1/4", отвертка-держатель для бит.

Screwdriver – holder for bits 1/4"

Таблица/Table 24

| Наименование параметра Parameter | Значение Value |
| --- | --- |
| Материал Material | Сталь CrV Steel CrV |
| Твердость Hardness | 42…46 HRC |
| Защитное покрытие Protection cover | Хром (матовый) Chrome matte |
| Материал Material | Сталь CrV Steel CrV |

Рисунок/Figure 17

Таблица/Table 25

| Наименование Description | Размер присоединительной части, mm Connector size,mm | L, mm | L1, mm | B, mm | d, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отвертка - держатель 1/4" Screwdriver holder 1/4" | 6,35 | 64 | 86 | 23 | 8,2 |

2.16. Ключи шарнирные (8×9, 10×11, 12×13, 14×15)

Hinge spanners (8×9, 10×11, 12×13, 14×15)

Таблица/Table 26

| Наименование параметра Parameter | Значение Value |
| --- | --- |
| Материал Material | Сталь CrV Steel CrV |
| Твердость Hardness | 46…53 HRC |
| Защитное покрытие Protection cover | Хром (матовый) Chrome matte |

Рисунок/Figure 18

Таблица/Table 27

| Размер Ключа Spanner size | S, mm (пред. откл.) (max deviation) | Исп. Крутящий момент, Н*м Torque moment, N•m | L, mm | Масса, г Weight gram |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 8 (+0,15/+0,03) | 33,6 | 25±2,5 | 12 |
| 9 | 9 (+0,15/+0,03) | 41,1 | 25±2,5 | 13 |
| 10 | 10 (+0,19/+0,04) | 49,1 | 25±2,5 | 15 |
| 11 | 11 (+0,19/+0,04) | 57,8 | 25±2,5 | 19 |
| 12 | 12 (+0,24/+0,04) | 118 | 32±2,5 | 25 |
| 13 | 13 (+0,24/+0,04) | 141 | 32±2,5 | 28 |
| 14 | 14 (+0,27/+0,05) | 169 | 40±2,5 | 36 |
| - 15 | 15 (+0,27/+0,05) | 198 | 40±2,5 | 44 |

2.17. Кейс/Case

Материал кейса – пластмасса, футляр должен быть снабжен металлическими замками и петлями.

The case material – plastic, a case has to be supplied with metal locks and loops.

3. Упаковка/Package

Все товарные реквизиты, нанесенные на коробку,  должны быть четкими и хорошо читаемыми (артикул, количество, вес брутто и нетто, номер инвойса и т.д.).

Любые механические повреждения упаковок, нарушающие погрузку, разгрузку, транспортировку, хранение либо товарный вид изделия, не допускаются.

Цвет, размеры и информация, нанесенная на упаковку должна четко соответствовать макету дизайна.

Индивидуальная упаковка – картонный рукав и термопленка.

Общая упаковка – коробка должна обеспечивать целостность товара при доставке груза заказчику. Производитель несет ответственность за качество упаковки и целостность груза и потребительской упаковки в пути.

Количество продукции в упаковке, размеры и вес упаковки указаны в таблице 28.

All commodity requisites put on a box, have to be accurate and well readable (the article, quantity, gross weight and net, invoice number, etc.).

Any mechanical damages of packings breaking loading, unloading, transportation, storage or trade dress of a product, aren't allowed.

Color, the sizes and information placed on packing has to correspond to the design model accurately.

Individual packing – a cardboard sleeve and a thermofilm.

The general packing – a box has to provide integrity of goods on delivery freight to the customer. The producer bears responsibility for quality of packing and integrity of freight and consumer packing in a way.

Quantity of production in packing, the sizes and weight of packing are specified in table 28.

Таблица/Table 28.

| Артикул Item | Индивидуальная упаковка Individual package |  |  |  |  | Общая коробка Master box |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во, шт. Qty pcs | Длина, mm Length mm | Ширина, mm Width mm | Высота mm Height Mm | Масса, г Weight, Gram | Кол-во, шт. Qty pcs | Длина, mm Length mm | Ширина, mm Width mm | Высота mm Height Mm | Масса, г Weight, kg |
| 14109 | 1 | 452 | 306 | 95 | 6,38 | 3 | 469 | 324 | 306 | 20,5 |