Артикул14102

Набор инструмента, 1/2", CrV,  пластиковый кейс, 31 предм. // STELS

Фото расположения инструмента в кейсе.

1. Набор инструментов.

2. Основные характеристики комплектующих набора.

| Состав |  | материал |
| --- | --- | --- |
| Ключ трещоточный 1/2" |  | CrV |
| Головки торцевые 1/2" | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 | CrV |
| Адаптер трехсторонний 1/2" |  | CrV |
| Удлинители 1/2" | 125 мм и 250 мм | CrV |
| Головки свечные 1/2" | 16 мм и 250 мм | CrV |
| Ключи комбинированные | 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 17, 18,19 | CrV |
| Кейс |  | Пластиковый |

На металлических изделиях  не допускаются  трещины, сколы, вмятины, раковины, следы коррозии, заусенцы, облой.

2.1 Ключ трещоточный 1/2”

Таблица 1 Характеристики и размеры ключа

| Характеристики | Значение | L | H | B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Сталь CrV | 250 мм. | 16,5 мм. | 44,5 мм. |
| Твердость | 46…52 HRC |  |  |  |
| Защитное покрытие на ключе. | Хромирование |  |  |  |

Рисунок 1 Ключ трещоточный

Ключи трещоточные должны изготовляться с переключателем.

2.2. Головки торцевые 1/2”

Таблица 2 Характеристики головок

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Материал | Сталь CrV |
| Твердость | 46…53 HRC |
| Защитное покрытие | хромированные, зеркальная полировка. |

Прочность торцевых головок определяется испытательными крутящими моментами, приведенными в таблице 3.

Таблица 3 Наименьший испытательный крутящий момент

| Размеры зева, мм | Наименьший испытательный крутящий момент, Н·м, |
| --- | --- |
| 8 | - |
| 10 | 147 |
| 11 | 178 |
| 12 | 212 |
| 13 | 249 |
| 14 | 288 |
| 15 | 331 |
| 17 | 425 |
| 18 | 477 |
| 19 | 531 |
| 22 | 569 |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 27 |  |
| 30 |  |
| 32 |  |

Разностенность на длине квадратных и шестигранных отверстий не должна превышать:

до 14 мм – 0.4 мм;

от 14 до 32 мм - 0,5 мм.

Размер присоединительного квадрата 1/2” (12,5 мм).

Рисунок 2 Головка торцевая шестигранная

Таблица 4 Основные размеры торцевых головок

| Наименование | Размер зева S, мм | ⁭S2, мм | d1 мм | d2, не более, мм | l мм | t, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головка торцевая, 8 мм | 8 (+0,19/+0,04) | 12,7 | 13,4±0,35 | 22 | 38±0,8 | 14 |
| Головка торцевая, 10 мм | 10 (+0,19/+0,04) |  | 15,4±0,35 | 22 | 38±0,8 | 14 |
| Головка торцевая, 11 мм | 11 (+0,19/+0,04) |  | 16,7±0,35 | 22 | 38±0,8 | 14 |
| Головка торцевая, 12 мм | 12 (+0,24/+0,04) |  | 17,8±0,35 | 22 | 38±0,8 | 14 |
| Головка торцевая, 13 мм | 13 (+0,24/+0,04) |  | 19±0,42 | 22 | 38±0,8 | 14 |
| Головка торцевая, 14 мм | 14 (+0,27/+0,05) |  | 20,4±0,42 | 22 | 38±0,8 | 14 |
| Головка торцевая, 15 мм | 15 (+0,27/+0,05) |  | 21,1±0,42 | 22 | 38±0,8 | 14 |
| Головка торцевая, 17 мм | 17 (+0,30/+0,05) |  | 23,8±0,42 | 22 | 38±0,8 | 14 |
| Головка торцевая, 18 мм | 18 (+0,30/+0,05) |  | 25,8±0,42 | 24 | 38±0,8 | 14 |
| Головка торцевая, 19 мм | 19 (+0,36/+0,06) |  | 25,8±0,42 | 24 | 38±0,8 | 17 |
| Головка торцевая, 22 мм | 22 (+0,36/+0,06) |  | 29,8±0,42 | 26 | 38±0,8 | 19 |
| Головка торцевая, 24 мм | 24 (+0,36/+0,06) |  | 31,8±0,5 | 28 | 40±0,8 | 20 |
| Головка торцевая, 27 мм | 27 (+0,48/+0,08) |  | 35,8±0,5 | 31,5 | 42±0,8 | 21 |
| Головка торцевая, 30 мм | 30 (+0,48/+0,08) |  | 39,8±0,5 | 34 | 45±0,8 | 22,5 |
| Головка торцевая, 32 мм | 32 (+0,48/+0,08) |  | 41,7±0,5 | 36,5 | 45±0,8 | 23 |

2.3. Адаптер трехсторонний 1/2”

Адаптер должен быть изготовлен из хромованадиевой стали. Основные размеры указаны в таблице 5 и на рисунке 3.

Рисунок 3

Таблица 5 Основные размеры

| Наименование | Материал | Твердость | Размеры сторон присоединительного квадрата, мм | D | d | l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сталь CrV, Защитное покрытие хромированные, зеркальная полировка. | 46,0…52,0 HRC | 12,7 | 15,7 | не менее |  |
| Адаптер 1/2" |  |  |  |  | 23,8 | 43,5 |

2.4. Удлинители 1/2”

Таблица 6

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Материал | Сталь CrV |
| Твердость | 46,0…52,0 HRC |
| Защитное покрытие | хромированные, зеркальная полировка. |

Удлинители должны изготовляться с наружными и внутренними присоединительными элементами (рисунок 4).

Рисунок 4 Удлинитель

Таблица 7 Размеры удлинителей

| Наименование | Размеры сторон присоединительного квадрата, мм |  | L (мм) | d (мм) | d1 (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружного, S1 | Внутреннего, S2 | не более |  |  |
| Удлинитель 1/2" | 12,7 | 12,7 | 125 | 22,4 | 15,7 |
| Удлинитель 1/2" | 12,7 | 12,7 | 250 | 22,4 | 15,7 |

2.5. Головки свечные (21 мм, 16 мм)

Таблица 8

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Твердость | 42…46 HRC |
| Материал | Саль CrV |
| Защитное покрытие | хромированные, зеркальная полировка |

Рисунок 5 Головка свечная

Таблица 14 Основные размеры головки

| Наименование | Посадочный квадрат | Длина L, мм | Диаметр D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Головка свечная 16 мм | 1/2" | 65 | 22,0±0, 42 |
| Головка свечная 21 мм | 1/2" | 65 | 27,8±0,42 |

Свечная головка должна быть снабжена резиновой прокладкой во избежание повреждения свечей.

2.6. Ключи комбинированные (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19)

Таблица 9 Характеристики ключей

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Твердость | 46…51 HRC |
| Материал | Саль CrV |
| Защитное покрытие | хромированные, зеркальная полировка |

Рисунок 6 Ключ комбинированный

Таблица 9 Основные размеры и испытательный крутящий момент.

| Размер ключа | S1, мм (пред. откл.) | Исп. Крутящий момент, Н*м | S2,мм (пред. откл.) | Исп. Крутящий момент, Н*м | b1, мм | b2, мм | l1, мм | а1, мм | а2, мм | l, мм (пред. откл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пред. откл. по js17 |  | Не менее | Пред. откл. По js17 |  |  |
| 8 | 8 (+0,15/+0,03) | 13,3 | 8 (+0,15/+0,03) | 34.5 | 19,2 | 13,1 | 8,5 | 4,6 | 5,6 | 120 (+/- 2,2) |
| 9 | 9 (+0,15/+0,03) | 18.4 | 9 (+0,15/+0,03) | 45.4 | 21,2 | 14,2 | 9,5 | 4,4 | 5,9 | 130 (+/- 2,5) |
| 10 | 10 (+0,19/+0,04) | 24,8 | 10 (+0,19/+0,04) | 58.1 | 23,5 | 16 | 11,5 | 5 | 6,3 | 140 (+/- 2,5) |
| 11 | 11 (+0,19/+0,04) | 32.3 | 11 (+0,19/+0,04) | 72.7 | 25,3 | 17,4 | 12 | 5,2 | 6,9 | 150 (+/- 2,5) |
| 12 | 12 (+0,24/+0,04) | 41,2 | 12 (+0,24/+0,04) | 89.1 | 27,4 | 18,7 | 13,5 | 5,5 | 7,5 | 160 (+/- 2,5) |
| 13 | 13 (+0,24/+0,04) | 51,6 | 13 (+0,24/+0,04) | 107 | 29,5 | 20,1 | 14,5 | 5,8 | 7,5 | 170 (+/- 2,5) |
| 14 | 14 (+0,27/+0,05) | 63.5 | 14 (+0,27/+0,05) | 128 | 31,7 | 21,7 | 15 | 6 | 8 | 180 (+/- 2,5) |
| 15 | 15 (+0,27/+0,05) | 77 | 15 (+0,27/+0,05) | 150 | 33,2 | 23 | 16 | 6,2 | 8,7 | 190 (+/- 2,9) |
| 17 | 17 (+0,3/+0,05) | 107 | 17 (+0,3/+0,05) | 201 | 36,6 | 25,9 | 18,5 | 7 | 9 | 210 (+/- 2,9) |
| 18 | 18 (+0,3/+0,05) | 128 | 18 (+0,3/+0,05) | 230 | 39 | 27 | 18 | 7 | 9 | 220 (+/- 2,9) |
| 19 | 19 (+0,36/+0,06) | 149 | 19 (+0,36/+0,06) | 261 | 40,8 | 28,8 | 20,5 | 7,3 | 10,7 | 235 (+/- 2,9) |

2.9. Кейс

Материал кейса – пластмасса, футляр должен быть снабжен металлическими замками и петлями.

3. Упаковка

Индивидуальная упаковка – кейс упаковывается в картонный рукав, на котором имеется информация о составе набора, типоразмерах и материале, количестве предметов, артикуле, адресе производителя и продавца. Кейс с рукавом упаковывается в полиэтиленовую пленку.

Общая упаковка – коробка, минимум из трехслойного гофрированного картона.

Количество продукции в упаковке, размеры и вес упаковки указаны в таблице.

Таблица 10

| арт. | масса одного набора (кг). | Индивидуальная упаковка |  |  |  |  | Общая коробка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во (шт) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг.) | Кол-во (шт). | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг.) |
| 14102 | 5 | 1 | 390 | 255 | 90 | 5 | 5 | 415 | 288 | 503 | 25 |

Обращаю ваше внимание, что после заключения договора (контракта), ОКК оставляет за собой право дополнять в паспорт качества данные, относящиеся к качеству продукции, которые будут наработаны в  результате продвижения данной продукции на рынок.