| ОПИСАНИЕ | LIQUIfast 1502 (set) - это комплект, который состоит: 1) из очистителя и разбавителя, грунта LIQUIprime 5061; 2) однокомпонентного полиуретанового клея / герметика, который применяется для вклеивания передних, задних и боковых стекол автомобилей при ремонте. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СВОЙСТВА | - отличается испытанным качеством, которое гарантирует предприятие-изготовитель, - высоковязкий, - высокомолекулярный, - отверждается влагой воздуха, - безвредный, - отличается быстрым набором прочности, - перерабатывается в холодном состоянии, - испытан союзом TŰV. |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ | Основа | : предполимер полиуретана |  |
| ДАННЫЕ | Цвет | : черный |  |
|  | Запах | : характерный |  |
|  | Плотность при 20 °С | : 1,34 г/см3 |  |
|  | Содержание сухих веществ (GM 0,42.0) | > 95 % |  |
|  | Т-ра воспламенения | : > 100 °С |  |
|  | Рабочая температура | 5-40 |  |
|  | Т-ра экструзии | 10-35 °С |  |
|  | Устойчивость формы | : хорошая |  |
|  | Время переработки | : 8-12 мин при 23 °С и относительной влажности 50 % |  |
|  | Время образования пленки (GM 006.0) | : примерно 10 мин при 23 °С и относительной влажности 50 % |  |
|  | Скорость твердения по толщине | : примерно 3,5 мм в сутки при 23 °С и относ.влажности 50 % |  |
|  | Прочность при растяжении со сдвигом (EN 1465) | ; > 4,5 МПа (слой клея 2 мм) |  |
|  | Прочность при растяжении (DIN 53 504) | : > 4,5 МПа |  |
|  | Удлинение при разрыве (DIN 53 504) | : прибл. 350 % |  |
|  | Модуль сдвига | > 2,0 МПа при относ.удлинении 10 % , после полимеризации |  |
|  | Способность восстанавливать форму (EN 27 389) | : прибл. 99 % |  |
|  | Твердость по Шору А (DIN 53 505) | : прибл. 75 |  |
|  | Удельное электрическое сопротивление | : > 108 Ом.см |  |
|  | Износостойкость | : высокая |  |
|  | Температурная стойкость | : от -40 до 100 °С |  |
|  | Химическая стойкость | : хорошая - против водных растворов химикатов, бензина, этилового спирта и минеральных масел; условная - против эфиров, кетонов, ароматических веществ, хлорированных углеводородов |  |
|  | Подготовка склеиваемых поверхностей |  | : Поверхности должны быть свободны от грязи, пыли, масла и жира; поверхности необходимо обработать грунтом от LM |
|  | Время переработки |  | : 8-12 минут |
|  | Время полимеризации |  | : без/с подушкой безопасности - 1,5 ч |
|  | Время полимеризации |  | : с двойной подушкой безопасности - 2 ч |
|  | Сохраняемость |  | : Температура при кратковременном хранении 0-40 °С; 12 месяцев при 5-25 °С, в закрытых картушах |
|  | Нахождение союза TŰV |  | : Бавария |

Грунт LIQUIprime            Очиститель и разбавитель

| Основа | : Полиизоцианат | Гептан |
| --- | --- | --- |
| Форма | : жидкий | жидкий |
| Цвет | : черный | бесцветный |
| Плотность при 20 °С | : 0,94 г/см3 | 0,68 г/см3 |
| Вязкость / Сосуд истечения | : < 14 секунд при 23 °С / 4 мм | 0,4 мПа.с / 20 °С |

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Вклеивание передних, задних и боковых стекол в кузова автомобилей (легковые, грузовые, кабины тракторов и вилочных погрузчиков, специальные автомобили). Вклеивание боковых стекол из обычного и изолирующего стекла в автобусах и вагонах. Также для автомобилей следующих марок: Audi, BMW, Daimler Chrysler, Ford, Jaguar, Opel, Porsche, Renault, Saab, Skoda, Volvo, Volkswagen. |
| --- | --- |
| ПРИМЕНЕНИЕ | - Очистка Предназначенные для склеивания поверхности должны быть сухими и свободными от масел, пыли, жира и прочих остатков грязи. Стекло или керамический слой и лакированные поверхности очищают очистителем и разбавителем. Поверхность срезанного оставшегося слоя (см. ниже) очищать не нужно. Если очистка поверхности оставшегося слоя неизбежна, то перед нанесением герметика она должен просохнуть в течение минимум 30 минут, так как склеиваемые поверхности должны полностью просохнуть. |
|  | 2. Обработка грунтом Грунт LIQUIprime нужно хорошо встряхивать в течение минимум 45 секунд. Затем грунт наносят на очищенные поверхности стекла, керамики или лака тонким и равномерным слоем (толщина свежей пленки прибл. 0,05 мм). Для этой цели используют LIQUIprime в виде карандаша, который имеется в наборе для ремонта. Обработанные грунтом поверхности необходимо проветрить 15 минут перед нанесением герметика. Если наклеивание производится на остававшийся после срезывания слой старого материала ( остается на фланце кузова), то этот слой не следует покрывать грунтом. Если после срезывания прошло более, чем 6 часов, то на поверхность срезанного материала наносится средство LIQUIwipe 4001. |
|  | 3. Активация стекол с подготовительным слоем Если используются стекла, на которых поставщик уже нанес слой полиуретанового клея/герметика, то этот слой обрабатывается средством LIQUIwipe 4001, чтобы обеспечить отличную адгезию рассматриваемого здесь средства LIQUIfast 1402 + 1502 к этому подготовительному слою. Необходимо нанести при помощи карандаша средство LIQUIwipe тонким слоем и дать ему просохнуть 10-15 минут; затем нанести LIQUIfast 1402 или 1502 как обычно, принимая во внимание наличие подготовительного слоя толщиной 2 мм. Стекла, имеющие подготовительный слой из полиуретанового клея/герметика, установлены во многих автомобилях фирм VW/Audi. Рекомендации по применению можно прочесть в прилагаемой брошюре! |
| ИМЕЮЩИЕСЯ УПАКОВКИ | LIQUIfast 1502 (комплект) включает: Арт. № 6141 - 1 х LIQUIfast 1502, 310 мл - 1 х LIQUIprime 5061, 10 мл (карандаш) - 1 х Очиститель и разбавитель, 15 мл - 1 х Форсунка - 1 х Ткань для очистки - 1 х Инструкция |

Инструменты для переработки:

| Ручной пистолет | Арт. № 6225 | для картушей (310 мл) и мешочков (400 мл) |
| --- | --- | --- |
| Пистолет для картушей (с подводом сжатого воздуха) | Арт. № 6229 | для картушей (310 мл) |
| Телескопический пистолет | Арт. № 6230 | для картушей (310 мл) и мешочков (400 мл) |
| Устройство «LIQUIpress-Akkufix» | Арт. № 6209 | для картушей (310 мл) и мешочков (400 мл) |