A (JINAN) WELDTEC & MACHINERY CO.,LTD

济南法瑞钠焊接器材股份有限公司

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

| Партия 批号 |  | Размер 规格 | Химический состав（%）化学成份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристики физических свойств 物理性能 |  |  |  |  |  | Рентгеновская проверка探伤检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C | Mn |  | Si | P |  | S | Cu |  | Ni |  | Cr | Mo |  | V | (Отклонение диаметра) 直径偏差 |  | (Ослабление диаметра) 松弛直径 |  | (Интервал деформации) 翘距 |  |  |
| 815151 |  | 0.8мм | 0.08 | 1.48 |  | 0.86 | 0.012 |  | 0.014 | 0.009 |  | 0.009 |  | 0.01 | / |  | / | +0/-0.04 |  | ≥380мм |  | ≤25мм |  | Пройден |
| 101331 |  | 1.0мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121431 |  | 1.2мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST170911 |  | 1.6мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.0мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.0мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-механические свойства покрытия 熔敷金属机械性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Условия сварки 焊接条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предел прочности 抗拉强度M Pa |  | Устойчивость к деформации 屈服强度M Pa |  |  | Предел эластичности 伸长率& (%) |  |  | Воздействие температуры 冲击温度 ºC |  | Скорость в момент удара冲击功J |  |  | Сварочный ток 焊接电流 (A) |  |  | Напряжение дуги 电弧电压(V) |  | Расход газа CO2（L/min） CO2气体流（L/min） |  | Защитный газ 焊接气体 |  |
|  | 0.8мм |  | ≥500 |  | 450 |  |  | 25 |  |  | -29 |  | ≥27 |  |  | 70—100 |  |  | 19—20 |  | 10 |  | CO2 |  |
|  | 1.0мм |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | 100—150 |  |  | 20—21 |  | 10 |  | CO2 |  |
|  | 1.2мм |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | 150—270 |  |  | 21—27 |  | 15 |  | CO2 |  |
|  | 1.6/2.0/3.2/4.0мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Товар реализован GB/T8110-2008 Поставка：23470.00кг Настоящим удостоверяем, что результаты настоящего отчета являются правильными и соответствуют применимым нормам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

№ ИНВОЙСА：FH17033RU-SV	ПРОВОЛОКА：ER70S-6

ИНСПЕКТОР：Ma Ting E/ 马廷娥						АУДИТОР:															ДАТА：2017-09-10

АДРЕС: Xincheng Street,Civic Industry Zone,Shanghe County, 251600 Shandong Китай

Телефон：0086-531-84809327											Факс:0086-531-84773099