ОПИСАНИЕ	Тормозная жидкость DOT 4 – это синтетическая тормозная жидкость содержащая ингибиторы, которые предотвращают процесс коррозии и окисления металлических компонентов гидравлических тормозных систем при высоких температурных режимах эксплуатации, предотвращает образование кислотных продуктов распада. Тормозная жидкость Liqui Moly DOT 4 имеет высокую температуру кипения, содержит компоненты предотвращающие образование «водяных паровых пробок». Оптимально подходит для использования в  ABS-тормозных систем.

СВОЙСТВА	- высокая температура кипения.

- превосходная защита от образования паровых пробок

- отличная стабилность при низких температурах

- превосходные вязкостно-температурные свойства

- превосходная совместимость с эластомерами

- способствует очень хорошей смазке всех подвижных частей контура тормозного привода

- очень высокая термическая ставильность

- смешивается и сочетается с высококачественными синтетическими тормозными жидкоскостями

- превосходит по своим качествам тревования:

SAE J 1703, J 1704, ISO 4925; CUNA NC 956-01 и

FMVSS 571.116 DOT 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Температура кипения ERBP		ISO 4925.6.1		: > 230°C

Температура кипения «мокрой» жидкости

(сод. 3% воды)			ISO 4925.6.1		: > 155°C

Кинематическая вязкость

при – 40°C			ISO 4925.6.2		: < 1800 mm2/s

Кинематическая вязкость

при + 100°C			ISO 4925.6.2		: ≥ 1,5 mm2/s

Плотность при 20°C			ASTM D 941		: 1,02 – 1,07 г/мл

pH				ISO 4925.6.3	: 7 – 10,0

Тепловая стабильность

ERBP-изменение			ISO 4925.6.4		: ≤ 3°C

Химическая стабильность

ERBP- изменение			ISO 4925.6.6		: ≤ 3°C

Испаряемость при 100°C                              ISO 4925.6.7

- потери						: < 60 % от мaссы

- остаток						: без остатка

- температура застывания остатка				: < - 5°С

Срок хранения в закрытом виде					: 1 год

ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ	Тормозная жидкость Liqui Moly DOT 4 предназначена для применения

во всех колодочных и барабанных тормозных системах, а также для систем

сцеплений, для эксплуатации которых предписаны синтетические тормозные жидкости.

ПРИМЕНЕНИЕ	Тормозная жидкость Liqui Moly DOT 4 смешиваема и сочетаема со всеми высококачественными синтетическими тормозными жидкостями. При смене, а также при применении данной тормозной жидкости, должны быть учтены и выполнены условия по эксплуатации производителей двигателей.

ФАСОВКА	Bremsflussigkeit DOT 4

250	мл	Артикул 8832

1	л	Артикул 8834

60 л		Артикул 3098

205 л	     Артикул 8836

# Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

# Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de