**Инструкция по применению:**

- Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными.

- Нанесите клей дерева UHU Holzleim Wasserfest D3 только на одну поверхность (в случае склеивания шероховатой или твердой древесины - на обе поверхности).

- Соедините склеиваемые поверхности и силой прижмите их друг к другу. При комнатной температуре детали должны находиться под давлением 15 минут, слоистые материалы – 30 минут. При склеивании больших поверхностей необходимо обеспечить давление силой 20-30 N/см2.

Клей должен находиться под давлением, пока он влажный. В зависимости от влажности и температуры окружающего воздуха к деталям можно прикасаться примерно через 20 минут, полное высыхание будет достигнуто через 12 часов.

Минимальная рабочая температура +6С.