Инструкция по применению

Описание. Фиброволокно – высококачественная полипропиленовая фибра, производится из 100% полипропилена на высокотехнологичном специализированном оборудовании. Фиброволокно соответствует Европейскому стандарту EN 14889-2:2006 и не уступает по качеству известным европейским маркам, в том числе Бельгийского  Английского производства.

Область эффективного применения. Фиброжелезобетонные и фибробетонные несущие и ограждающие сборные, монолитные и набрызгбетонные конструкции; цементные растворы и строительные смеси; замена не конструкционных стальных сеток в стяжках.

Преимущества. Фиброволокна - это эффективное вторичное армирование бетонов, сокращает трещины от пластической усадки до 90% и значительно увеличивают долговечность бетонных конструкций: повышает износостойкость, ударопрочность, морозостойкость, водонепрницаемость,  стойкость к циклическим воздействиям замораживания/оттаивания, огнестойкость и пожаробезопасность, сокращает затраты и сроки проведения работ за счет более быстрого набора прочности.

Фиброволокно это - замена традиционных стальных сеток в стяжках. Экономическая выгода за счет отказа от традиционных стальных сеток, сокращения затрат на их установку, транспортировку и хранение, упрощения технологии и повышения качества работ.

Огнестойкость и пожаробезопасность. Обеспечивает целостность конструкции и безопасность людей, дает экономические и социальные выгоды за счет сокращения стоимости ремонта, потери оборудования и т.д.  Рекомендуется обязательно добавлять в такие конструкции как туннели.

Долговечность дорожных и мостовых покрытий. Возросшие динамические нагрузки на дорожные покрытия требуют увеличения как прочностных, так и кинетических свойств бетона.  Фиброволокно увеличивает стойкость к циклическим температурно/влажностным воздействиям, останавливает разрушение за счет улучшения кинетических характеристик бетона, устойчивости при динамическом изгибе, трещиностойкости, ударной вязкости, стойкости к циклическому замораживанию/оттаиванию, коррозионной стойкости к воздействию противогололедных реагентов, часто содержащих хлористые соли.

Торкретбетоны. Повышает гомогенность и сцепление смеси, сокращает отскок.

Штукатурка, растворы для кладки и ремонта, мелкие архитектурные формы. Значительно сокращает усадочные микротрещины, повышает целостность и способность к моделированию, морозостойкость и водоудержание раствора.

Мостостроение.  Добавки в гидротехнические бетоны не дают такой эффект как фибра.

- высокая водонепроницаемость подводного бетона и стойкость к циклическому замораживанию/ оттаиванию бетонов, с разными уровнями воды;

- стойкость к агрессивному воздействию воды, коррозиестойкость;

- сокращает усадочные трещины, которые инициируют и усиливают коррозию арматуры;

- применяется в шарнирах пластичности опор мостов.

- используется в районах с сейсмической активностью.

| Марка | Рекомендации по применению | Доза |
| --- | --- | --- |
| Фиброволокно 12 мм | Армированные и неармированные бетоны. Заливка полов, монолитный бетон и пенобетон, ремонтные работы, блоки и изделия из бетона и пенобетона. Замена стальных не конструкционных сеток в стяжках. | 1 кг/м3 |
| Фиброволокно 6 мм | Огнезащита и пожаробезопасность. Штукатурка, гидроизоляционные и другие сухие смеси. | 1-3 кг/м3 |

Технология добавления полипропиленовой фибры вручную

- В тщательно перемешанную сухую смесь порциями добавляется вода, в которой предварительно тщательно размешана фибра

- Фибра добавляется небольшими порциями в сухую смесь в процессе ее перешивания. Затем добавляется вода.

- Технология добавления полипропиленовой фибры в смеситель

- Перемешайте фибру с сухими компонентами смеси, добавьте воду затворения, химические добавки и окончательно смешайте до полной готовности. Время смешивания смеси с полипропиленовой микрофиброй в бетоносмесителе увеличивается на 15% по сравнению с приготовлением простого бетона. Время перемешивания 10–15–20 минут (зависит от объёма миксера 0,25–0,5–0,75 м3).

- Добавьте воду затворения в предварительно перемешанную смесь без микрофибры. Через несколько секунд, когда вода впитается в сухую смесь, в работающий смеситель добавьте фибру. Время смешивания увеличивается на 15% по сравнению с приготовлением простого бетона. Время перемешивания 10 – 15 – 20 минут (зависит от объёма миксера 0,25 – 0,5 – 0,75 м3).

- Перемешивание в автомобильном миксере: заполните миксер готовым раствором, добавьте фибру. Времени доставки до строительной площадки достаточно для равномерного распределения фибры.

- При добавлении микрофибры на стройплощадке в готовую бетонную смесь, доставленную автобетоносмесителем, засыпьте фибру в автосмеситель, время смешивания составляет 5 - 8 минут.

Полипропиленовая фибра совместима со всеми добавками, применяемыми в бетоне и растворах. Армированный полипропиленовой микрофиброй бетон можно подавать насосом и торкретировать.