**Инструкция по применению**

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Перед нанесением баллон сильно встряхнуть. Распылять с дистанции 15-20 см. UHU Spruhkleber пригоден только для двустороннего нанесения. Можно использовать как контактный и как монтажный клей. При использовании в качестве контактного клея нанесите UHU Spruhkleber на каждую поверхность по отдельности, оставьте клей подсохнуть на 5-20 минут (пока он не перестанет приставать к пальцам при касании). После этого с силой прижмите склеиваемые поверхности. Корректировка после этого невозможна!!! При склеивании изделий из стиропора нужно распылять клей с расстояния 30 см и оставить клей подсохнуть на 20 минут. При использовании в качестве монтажного клея нанесите UHU Spruhkleber на каждую поверхность по отдельности и дайте клею чуть подсохнуть в течении нескольких секунд. После этого прижмите склеиваемые поверхности друг к другу и дайте нанесённому клею высохнуть, не подвергая изделие нагрузке. Минимальная рабочая температура +6°С.

**Удаление остатков клея**

Для удаления остатков клея нужно использовать бензин.