**Обработка поверхности**

Перед покраской поверхность тщательно очистить от грязи. меловой или известковой побелки, непрочно держащихся покрытий. Дефекты покрытия выровнять шпатлевкой, для получения более прочного покрытия, а также снижения расхода краски, поверхность обработать акриловой грунтовкой. Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%.

**Нанесение**

Краску наносить на подготовленную поверхность кистью. валиком, краскораспылителем в два слоя, с промежуточной сушкой 1 час при температуре 15-20°С‚ либо одним более толстым слоем. При температуре ниже 15°С, высокой влажности время высыхания увеличивается. После работы инструмент, тару отмыть водой. Не смешивать с другими красками.

**Расход и хранение**

Расход при однослойном покрытии 130—200 г/м2. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°С. Применять при температуре не ниже О°С. Допускается колеровка водными пигментными пастами.

**Меры предосторожности**

Не допускать попадания краски в таза и пищевые продукты. Во время работы рекомендуется пользоваться перчатками. После работы инструмент, тару, отмыть водой.

Изготовление на основании ТУ 2316-002-93649182-2008.  
Продукт прошел государственную регистрацию. Не подлежит обязательной сертификации.