ОПИСАНИЕ		       S.I.N.: 834-300

Permatex  NAVAL JELLY® Удалитель Ржавчины – это тиксотропная жидкость на кислотной основе, предназначенная для растворения ржавчины на чугунных и стальных поверхностях. Может наноситься кистью, а затем смывается водой. Не содержит озоноразрушающих веществ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не капает и не стекает

- Не требует зачистки поверхности

- Смывается водой

- Идеально подходит для подготовки поверхностей к последующей окраске

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Растворяет ржавчину на железных поверхностях и сплавах железа.

- Удаляет ржавчину с механизмов, инструментов, труб, оград, барабанов, конвейеров, автомобилей, грузовиков, мотоциклов и тракторов.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| 1. | Удостоверьтесь, что поверхность, покрытая ржавчиной, максимально очищена от грязи, масла и жира. |
| --- | --- |
| 2. | Обильно нанесите NAVAL JELLY® кистью или обильно распылите на поверхность. |
| 3. | Оставьте на 5-10 минут. |
| 4. | Смойте чистой водой. |
| 5. | Особо сильно покрытые ржавчиной поверхности могут потребовать дополнительные обработки (в течение нескольких часов). |

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

|  | Значение |
| --- | --- |
| Химический тип | Фосфорная кислота |
| Внешний вид | Розовый |
| Запах | Букет |
| Удельный вес | 1,.2 |
| Вязкость | Гель |
| Точка вспышки, С | Нет |

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не рекомендуется использовать данный продукт в системах с чистым кислородом и/или системах, обогащенных кислородом, а также применять в качестве герметика для материалов, содержащих хлор или другие сильные окислители.

Для получения необходимой информации о данном продукте ознакомьтесь со Справочным листком данных по безопасности (MSDS).

Информация по заказу

| Номер детали |  | Размер контейнера |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 81756 (NJ-1A) |  | 236 мл, бутылка |
|  | 82138 |  | 355 мл, спрей |

Хранение

В прохладном сухом помещении в закрытых контейнерах при температуре от +8°C до +28°C, если на этикетке не указано иначе. Оптимальные условия хранения – в нижней половине указанного температурного диапазона. Во избежание порчи продукта, не выливайте его обратно в оригинальную тару.

Примечание

Данные, указанные в настоящем листке, предназначены только для информации, и предполагается, что они являются достоверными. Мы не можем взять на себя ответственность за результаты, полученные другими лицами, чьи методы мы не можем проконтролировать.  Permatex, Inc. снимает с себя ответственность за все вышеизложенные или подразумеваемые гарантии пригодности для продажи или соответствия определенным целям, вытекающим из продажи или использования продуктов Permatex, Inc. И снимает с себя ответственность за любые возможные случайные повреждения, включая утерянную прибыль. На данный продукт может распространяться патент одного или более Штатов, или зарубежные патенты, или патентные заявки.