Plastix

Пластификатор для бетона и раствора

| Описание и область применения Описание Plastix – пластифицирующая и водоредуцирующая добавка для бетонов и растворов. Plastix – удовлетворяет требованиям ТУ 2499-007-90557835-2014 Применение - товарный бетон в нормальных условиях и в условиях повышенных температур; - железобетонные изделия нормального твердения; - бетоны высоких классов, густоармированные и особо ответственные конструкции; - дорожный, гидротехнический бетон, мелкоштучные изделия; - ремонтные растворы; - бетоны на пористых заполнителях; - тротуарная плитка, шлакоблоки; - еврозаборы. | Преимущества Высокоэффективный пластификатор, позволяет получить высокоподвижные бетонные смеси, снизить трудозатраты на обработку и кладку бетона, снижает количество воды в бетонной смеси, повышает степень реагирования цемента, прочность и долговечность бетонных изделий. Рекомендуется при бетонировании фундаментов, стен, перекрытий, устройства полов, стяжек, изготовлении тротуарной плитки, шлакоблоков, еврозаборов и т.п. Позволяет получить литые бетонные смеси без расслоения и водоотделения. Состав добавки адаптирован к отечественным заполнителям и цементам, в том числе к шлакощелочным, с содержанием шлаков до 80%. Добавка позволяет: - работать со всеми типами цементов и значительно снизить расход цемента; - повысить удобоукладываемость бетонных и растворных смесей с П1 до П4; - увеличить раннюю (на 10-25%) и марочную (на 10-20%) прочность бетона (при неизменной удобоукладываемости); - снизить водопотребность бетонной/растворной смеси на 10 – 20 %; - получить подвижные смеси, укладываемые без вибрации; - повысить живучесть бетонной смеси до 1,5 - 2 часов в зависимости от качества применяемых материалов, условий изготовления и транспортирования бетонной смеси; - получить высокоподвижные бетонные смеси без расслоения и замедления твердения бетона в ранние сроки; - повысить активность вяжущего и полноту гидратации вследствие пептизирующего действия добавки; - не вызывает коррозии арматуры и закладных деталей; - увеличивает долговечность конструкции в 2-3 раза; - предотвращает появление трещин и качество поверхности конструкций; - экологически безопасен; |
| --- | --- |
| Технические характеристики Основа Полиметиленнафталинсульфонат натрия модифицированный Внешний вид мутная жидкость светло-коричневого цвета Плотность 1,19 кг/дм3 (при 20С) Показатель pH 7,2 – 8,5 Хранение В невскрытой заводской упаковке, в сухом помещении, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей и замораживания, при температуре от +5С до +35С, не более 12 месяцев с даты изготовления. Упаковка Канистры 10л | Рекомендации по применению Дозировка Штукатурно-кладочные растворы: рекомендованная дозировка 0,5-1 л на 100 кг. Цемента (50 мл на 1 мешок (25 кг) цементнопесчанной смеси). Вид работ; Марка раствора; Цемент, кг; Песок, кг; Вода, л; Добавка, л. Кладочно/ штукатурные; М75; 25; 128; 12-14; 0,2. М100; 32; 125; 13-16; 0,32. Цементно-песчаная стяжка: рекомендованная дозировка 1,5-2 л на 100 кг цемента. Вид работ; Марка раствора; Цемент, кг; Песок, кг; Вода, л; Добавка, л. Стяжка пола; М200; 35; 115; 22-24; 0,63. Высокоподвижные самоуплотняющиеся бетонные смеси: рекомендованная дозировка 1,7-2,3 л на 100 кг цемента. Вид работ; Марка раствора; Цемент, кг; Песок, кг; Вода, л; Добавка, л. Бетонирование; М200; 25; 106; 16; 0,43. М300; 34; 105; 18; 0,78. Рекомендованные составы даны на объем замеса 85л (рабочий объем бетоносмесителя 120 л) Дозировка добавки может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от предъявляемых требований к бетонной смеси. Для приготовления смеси использовать воду ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая». Применение Добавка вводится в 50% рекомендованной воды и вливается в бетонную/растворную смесь, тщательно перемешивается. Оставшаяся часть воды вливается порциями до достижения необходимой пластичности смеси. Рекомендованный расход воды может изменяться от 10 до 15 % в зависимости от качества используемых материалов. Для проверки характеристик смеси и определения пригодности инертных материалов (песка и щебня) и цемента рекомендуется провести пробное приготовление и применение бетона на 1л добавки. |
| Важные замечания Максимально допустимая дозировка 2,5 л на 100 кг цемента. Замораживание Добавка Plastix не теряет свойств при замораживании и последующем медленном оттаивании при комнатной температуре и тщательном перемешивании. Совместимость с другими материалами Plastix может комбинироваться с другими материалами компании Cemmix. Для получения необходимых свойств бетонной смеси при использовании Plastix с другими добавками необходимо провести лабораторные испытания для оптимизации состава бетонной смеси и проверки свойств бетона. | Инструкция по безопасности Меры предосторожности Рекомендуется использовать защитные перчатки. При попадании на кожу смойте водой с мылом. При попадании в глаза или на слизистую оболочку, немедленно смойте его большим количеством воды и обратитесь к врачу. Экология Не выливать на почву, в воду или канализацию. Утилизировать согласно местным правилам. Транспортировка Неопасный груз. |