CemBase

Добавка для фундамента

| Описание и область применения Описание CemBase – суперпластифицирующая и высоководоредуцирующая добавка для бетонов. CemBase – удовлетворяет требованиям ТУ 2499-007-90557835-2014 Применение - бетонирование фундаментов и подземных частей зданий с использованием разборной и несъемной опалубки; - бетонирование монолитных стен с использованием различных заполнителей; - бетонирование дорожного покрытия для нагруженных магистралей; - бетонирование в подготовленный грунт при возведении фундаментов; - отмостки, подготовка под фигурные элементы мощения; | Преимущества Cemmix «CemBase»: специализированная высокоэффективная добавка для фундамента. Основное действие добавки - увеличение прочности. Добавка повышает подвижность и удобоукладываемость бетона, снижая трудозатраты на обработку, позволяет производить укладку без вибрации. Снижает количество воды в бетонной смеси, активирует дополнительные составляющие в цементе, обеспечивая повышенную плотность и, как следствие, прочность, долговечность, морозостойкость и водонепроницаемость бетонных изделий, исключает появление трещин. Формула добавки разработана и адаптирована к отечественным цементам и заполнителям, B том числе и шлакощелочным, с содержанием шлаков до 80%. Добавка позволяет: - работать со всеми типами цементов и значительно снизить расход цемента; - повышает удобоукладываемость и подвижность бетонных смесей; - увеличивает раннюю (на 10-25%) и конечную (на 10-20%) прочность бетона (при неизменной удобоукладываемости); - увеличить долговечност конструкции в 2-3 раза; - получить высокоподвижные бетонные смеси без расслоения и замедления твердения бетона в ранние сроки; - снижает водопотребность бетонной смеси на 10-20%; - повышает водонепроницаемость и морозостойкость; - предотвращает появление трещин и качество поверхности конструкций. - не вызывает коррозии арматуры и закладных деталей; - уменьшает усадочные явления; - экологически безопасен; |
| --- | --- |
| Технические характеристики Основа Полиметиленнафталинсульфонат натрия модифицированный Внешний вид мутная жидкость светло-коричневого цвета Плотность 1,19 кг/дм3 (при 20С) Показатель pH 7,2 – 8,5 Хранение В невскрытой заводской упаковке, в сухом помещении, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей и замораживания, при температуре от +5С до +35С, не более 12 месяцев с даты изготовления. Упаковка Канистры 5л, бутылки 1л | Рекомендации по применению Дозировка 0,5 - 1 литр на 100 килограмм цемента. Дозировка добавки может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от предъявляемых требований к бетонной смеси. Для приготовления смеси использовать воду ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая». Применение Добавка вводится в 50% рекомендованной воды и вливается в бетонную/растворную смесь, тщательно перемешивается. Оставшаяся часть воды вливается порциями до достижения необходимой пластичности смеси. Рекомендованный расход воды может изменяться от 10 до 15 % в зависимости от качества используемых материалов. Для проверки характеристик смеси и определения пригодности инертных материалов (песка и щебня) и цемента рекомендуется провести пробное приготовление и применение бетона на 1л добавки. |
| Важные замечания Замораживание Добавка CemBase не теряет свойств при замораживании и последующем медленном оттаивании при комнатной температуре и тщательном перемешивании. Совместимость с другими материалами CemBase может комбинироваться с другими материалами компании Cemmix. Для получения необходимых свойств бетонной смеси при использовании CemBase с другими добавками необходимо провести лабораторные испытания для оптимизации состава бетонной смеси и проверки свойств бетона. | Инструкция по безопасности Меры предосторожности Рекомендуется использовать защитные перчатки. При попадании на кожу смойте водой с мылом. При попадании в глаза или на слизистую оболочку, немедленно смойте его большим количеством воды и обратитесь к врачу. Экология Не выливать на почву, в воду или канализацию. Утилизировать согласно местным правилам. Транспортировка Неопасный груз. |