CEMMIX Фасадный клей-герметик

| Описание и область применения Описание CEMMIX Фасадный клей-герметик - однокомпонентный клей-герметик с повышенной УФ-стабильностью и механической прочностью на основе гибридных полимеров. CEMMIX Фасадный клей-герметик – удовлетворяет требованиям ТУ 20.30.22-003-90557835-2018 Применение - заполнение и герметизация деформационных швов в промышленных полах и других вертикальных, горизонтальных и потолочных швах; - герметизации температурных швов, постоянно находящихся под водой; - герметизация швов сэндвич-панелей; - уплотнение соединений в керамической плитке, бетонных плитах, металлических поверхностях; - кровельные уплотнения мест, требующих гидроизоляции; - для внутренних и наружных работ; | Преимущества CEMMIX Фасадный клей-герметик - Постоянно эластичный фасадный клей-герметик на основе MS полимеров для склеивания и герметизации швов плит из натурального камня (мрамор, гранит и т.п.), крепление теплоизоляционных плит, а также для соединения элементов в конструкциях, подвергающихся вибрациям. Возможно применение при отрицательных температурах, клеит также влажные материалы. предназначен для герметизации деформационных и температурных швов шириной до 20 мм, в том числе,подвергающихся постоянному воздействию воды. Используется для герметизации стыков кровельного покрытия, металлических фартуков. Свойства - - повышенная скорость отверждения; - хорошая адгезия к большинству строительных поверхностей без необходи-мости использования праймера; - - способность к восстановлению после деформаций; - повышенная механическая стабильность; - совместим со всеми видами лакокрасочных поверхностей; - широкий диапазон температур нанесения и эксплуатации; - повышенная УФ-стабильность. Экологически чистый, абсолютно безвредный материал, без неприятных запахов; - - высокая устойчивость к перепадам температур; - не теряет своих свойств и характеристик при хранении в течение срока годности; |
| --- | --- |
| Технические характеристики Основа: MS-полимер Внешний вид материала паста Плотность, кг/л 1,5 Время затвердевания при +23 °С и 65% относительной влажности, мм/сут 2 Максимальная упругость, Мпа 1,69 Допустимая деформация, % ±20 Относительное удлинение при разрыве, % 450 Твердость по Шору 40 Температура эксплуатации, °С от -40 до +100 Температура нанесения, °С от +1 до +40 Температура транспортировки, °С от -10 до +35 Начальное время полимеризации, мин 75 Цвет Белый; RAL 9010. Серый; RAL 7030. Черный; RAL 9005. Коричневый; RAL 8024.. Бежевый; RAL 1014.. Синий; RAL 5005.. Красный; RAL 3000.. Зеленый; RAL 6032.. Хранение сухих условиях, в оригинальной неповрежденной и герметичной упаковке, при температуре от +5 до +25°C – 12 месяцев со дня изготовления. Упаковка фолиевая туба 500 мл, в коробке 22 туб | Рекомендации по применению Расход: Ширина шва, мм; 5; 10; 20. Глубина шва, мм; 5; 10; 12. Расход, мл/м.п. (a x b = c) *; 25; 100; 240. *Калькулятор на сайте: a – ширина, b – глубина, c – расход.. Подготовка основания Очистить поверхность от жиров, масел, грязи, пыли, остатков прежних герметиков и других загрязнений. На сильно пористые, хрупкие поверхности, подвергающиеся погружению в воду или большим физическим и механическим нагрузкам, применить грунтовки для бетонных оснований. Материал можно наносить без грунтовки, в случае сомнений рекомендуется провести тест на адгезию. Для регулирования глубины шва и предотвращения трехсторонней адгезии в шов до нанесения герметика, требуется проложить эластичный шнур из вспененного полиэтилена с закрытыми порами. Прилегающие поверхности рекомендуется защитить от загрязнения малярной лентой. Выполнение работ Инструменты: ручные или пневматические строительные пистолеты. Соблюдать правила инструкции использования пистолета. Герметик накладывать медленным, однообразным движением, тщательно заполняя щель, так чтобы шов был свободным от воздуха. В течение 15 минут после заполнения шва поверхность герметика заглаживают шпателем, смоченным мыльной водой, одновременно удаляя излишки материала. Затем нужно немедленно удалить малярную ленту и очистить прилегающие поверхности. Свежеуложенный герметикимеет мягкую поверхность, которая может быть повреждена острыми или твердыми предметами, поэтому не рекомендуется подвергать его механическим и абразивным нагрузкам в течение времени полимеризации. Высохший материал удаляется только механическим способом. |
| Важные замечания Замораживание Допускается перевозка при температуре до -10°С. Очистка оборудования Инструменты промывают растворителем немедленно после применения или при перерывах в работе. Затвердевший материал удаляется только механически. | Инструкция по безопасности Меры предосторожности Во время работы использовать средства защиты: очки, резиновые перчатки, респиратор. При попадании в глаза или на слизистую оболочку, немедленно смойте его большим количеством воды и обратитесь к врачу. Беречь от детей и животных. Экология Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать согласно местным правилам. Полностью затвердевший материал может утилизироваться как твердый строительный мусор Транспортировка Неопасный груз. |