Краска интерьерная

Белая, матовая водно-дисперсионная краска на акриловой основе

Область применения:

Предназначена для окрашивания стен и потолков в сухих помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой .

Подходит для нанесения практически на любые предварительно подготовленные минеральные основания (бетон, бетонные  блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипсовые и гипсокартонные  плиты), ДСП, ДВП, а также на обои под покраску.

Свойства: Легкая в обработке, Паропроницаемая, Экологически чистая, Пожаробезопасная (класс пожарной опасности КМ1), Практически без запаха, Укрывистая

Цвет: белый

Тонирование:

База А - колеруется в пастельные тона;

База С - в цвета близкие к насыщенным;

при помощи ручной или машинной колеровки универсальными пигментами пастами или Колорантом на водной основе

Степень блеска: матовая

Порядок нанесения:

Поверхность должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Имеющиеся на поверхности остатки отслаивающихся старых покрытий, в том числе меловую побелку тщательно удалить; промыть мыльным раствором, затем сполоснуть водой и высушить. Поверхности, ранее окрашенные эмалью или масляной краской, обработать наждачной бумагой до матовости. Дефекты поверхности зашпатлевать, ошлифовать. Поверхность обеспылить и укрепить Грунтом Глубокого Проникновения Prorab.

Окрашивая обои, убедитесь, что на поверхности не осталось клея. Чтобы обои не отстали, наносите краску не ранее 24 часов после оклейки.

Краску перед применением перемешать, при необходимости тонировать. Окраску производить в два слоя. Второй слой наносите после полного высыхания первого.

Нанесение: Краска наносится на поверхность кистью, валиком или распылителем.

Температура обработки: температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°С до +30°С; относительная влажность воздуха 65%

Состав: Дисперсия акриловго полимера, минеральный наполнитель, диоксид титана, технологические добавки, вода

Плотность: не менее 1,52 кг/л

Расход: около 1 кг на 4-6 м2 в зависимости от степени подготовки и впитывающих свойств поверхности

Время высыхания:

сухая на ощупь – 1 час,

между слоями (до повторного нанесения) – 12 часов,

полное высыхание – 24 часа при +20°С и 65% относительной влажности возжуха.

Чистка инструментов: Рабочие инструменты после использования сразу промыть водой.

Хранение: . 24 месяца в невскрытой заводской упаковке  в сухом месте при температуре от +5°С до +30°С. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Утилизация:

Краска является экологически безопасной, поэтому остатки могут быть оставлены в упаковке до их высыхания и после утилизованы как бытовой мусор.

Упаковка: 3,5 – 7,5 -15,0 кг пластиковые ведра.