Prorab ОПТИМА

Краска для стен и потолков

Белая, матовая

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска белая, с матовым эффектом создаёт защитно-декоративное покрытие потолков и стен с незначительной нагрузкой внутри здания. Наносится на все предварительно подготовленные минеральные основания, включая асбестоцемент, гипсовые штукатурки, а так же на древесину, ДСП, ДВП, фанеру, гипсокартон и бетон.

ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ

Основа должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Имеющиеся на поверхности остатки старых покрытий тщательно удалить, зашпаклевать все дефекты поверхности с помощью шпаклёвки "Прораб", затем прогрунтовать укрывающим грунтом "Прораб".

ОКРАШИВАНИЕ

Окрашивание производить в один-два слоя. Краска наносится на поверхность кистью, валиком или распылителем. Рабочие инструменты после использования стразу промыть водой.

СВОЙСТВА

- Лёгкая в обработке (не разбрызгивается и не оставляет полос)

- Покрытие паропроницаемое ("дышащие")

- Образует гладкую плёнку

- Практически без запаха

- Экологически чистая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Связывающая основа: | Акриловая дисперсия |
| --- | --- |
| Плотность: | 1,52 г/см3 |
| Цвет: | Белый; Допускается колеровка в светлые и пастельные тона при помощи ручной или машинной колеровки универсальными пастами и пигментами на водной основе |
| Степень блеска: | Матовый, возможна колеровка в светлые тона |
| Температура обработки: | Не обрабатывать при температуре ниже +5° С (температура воздуха и объекта) |
| Расход: | приблизительно 1 кг на 4-6 м2 (в зависимости от степени подготовки поверхности) |
| Время высыхания: | На ощупь – 1 ч, полное высыхание – 24 ч при температуре +20°С и 65% относительной влажности. |
| Хранение: | В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте. |
| Срок хранения: | 18 мес. со дня производства. |
| Упаковка: | 3 кг; 7 кг; 14,0 кг; 23,0 кг пластиковые вёдра |