COLOR FACTORY

EU30 Эмаль универсальная акриловая

## Высококачественная супербелая эмаль для наружных и внутренних работ. Обладает высокой прочностью, водо- и атмосферостойкостью.

Предназначена для окраски различных поверхностей внутри и снаружи зданий и сооружений. Подходит для окраски предварительно подготовленных деревянных, загрунтованных металлических и бетонных оснований, гипсокартонных и ДСП плит, а также различных типов обоев. Может применяться как высококачественная интерьерная или фасадная краска, подходит для окраски крыш (в т.ч. оцинкованных) и цоколей.

Колеруется пигментными пастами СВЕТОФОР®, а также на колеровочном оборудовании.

Инструкции по применению:

Перед нанесением эмали необходимо убедиться, что рабочая поверхность сухая и чистая. Для снижения расхода краски и гарантии долговечного покрытия рекомендуется предварительная обработка поверхности грунтовками акриловыми серии СВЕТОФОР®, при окраске металла грунтовками антикоррозионными СВЕТОФОР®, FERUMPROTECT®, при окраске дерева также может потребоваться предварительное антисептирование.

Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить чистой водой не более 5-7% от объема краски.

Краска наносится кистью, валиком или краскопультом при температуре не ниже +7С0 и относительной влажности воздуха не более 80%.

Средний расход: 100-150 г/м2 при нанесении в один слой.

Время высыхания до отлипа при температуре 20±3С0 и относительной влажности воздуха 65±5% составляет 1 час, полное высыхание -24 часа.

Рекомендуется нанесение в 2 слоя с промежуточной сушкой 2 часа.

Состав: сополимерная акриловая дисперсия, антисептик, вода, загуститель, наполнитель, пигмент, регулятор рН.

Хранение: В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. В случае заморозки, оттаивание производить при температуре 20±5С0.

Меры предосторожности: Использовать в хорошо проветриваемом помещении. При работе с краской использовать перчатки и средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу смыть водой. Избегать попадания в глаза. Хранить в месте, недоступном для детей. Остатки не сливать в систему канализации. Утилизировать в закрытом виде как бытовой мусор.

Гарантийный срок хранения: 2 года с даты изготовления.

ТУ 2313 – 010– 13108928 –2012

Товар сертифицирован. Пожаровзрывобезопасен. Безопасность подтверждена СГР. Дата изготовления и номер партии указаны на стикере.

Произведено в РОССИИ под контролем ООО «ТД «ТЕХНОДЕКОР» г.Ярославль, ул.Гоголя, 20  Тел. 8 800 700-67-15

Официальный сайт: technodecor.ru

Горячая линия: 8 800 700-67-15  По вопросам коммерческих поставок обращаться по адресу: dealer@svetofor-lkm.ru

Произведено в РОССИИ (индекс завода-изготовителя указан на стикере) : (Я) ООО «ТД «ТЕХНОДЕКОР» Российская Федерация, г.Ярославль, ул.Гоголя, 20 (В) ООО «ТПП «ТЕХНОДЕКОР», Российская Федерация,   Республика Чувашия, Цивильский район, Второвурманкасинское с/пос, промзона.