ОПИСАНИЕ  на клей «SINTAPREN 88 СA»

СОСТАВ: Раствор резиновый смеси и фенолформальдегидной смолы в смеси органических растворителей

Физико-химические характеристики

| Наименование показателей | Норма |
| --- | --- |
| 1. Внешний вид | однородная масса cветло-желтого цвета |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-1 с диаметром сопла 5,4 мм при t (20 ± 0,5) С, сек. | 10 – 40 |
| Прочность связи вулканизованной резины П-56 с алюминиевым сплавом Д-16 или сталью СТ-3 Через 24 часа после склеивания клеем при температуре (23±2)°С - при отслаивании, кгс/см, не менее - при отрыве, кгс/см², не менее Через 48 часов после склеивания клеем при температуре (23±2)°С - при отслаивании, кгс/см, не менее - при отрыве, кгс/см², не менее | 2,36 11,00 2,64 14,2 |
| Массовая доля сухого вещества, % , в пределах | 24 ± 3 |

НАЗНАЧЕНИЕ : Предназначен для склеивания холодным способом резин на основе каучуков общего назначения к металлу, в том числе и окрашенному, стеклу, бетону, дереву, а также для склеивания резины с резиной, работающих в среде воздуха в интервале температур от минус 50°С до плюс 90°С. В быту для приклеивания линолеума к деревянному или бетонному основанию, для склеивания кожи, кожзама, текстиля при изготовлении и ремонте  обуви, поролона между собой и с деревянным основанием, деревом, железобетоном.

Клей не вызывает коррозии стали и алюминиевых сплавов, клеевой шов устойчив к воздействию пресной и морской воды в естественных условиях, к топливным жидкостям и минеральным маслам, к процессам старения.

Способ применения: Перед применением клей необходимо перемешать. Для достижения наилучшего результата поверхности следует зачистить наждачной бумагой и обезжирить. На сухие и чистые поверхности нанести слой клея, просушить 8-12 минут, промазать второй раз, просушить 2-3 минуты. Соединить поверхности, плотно прижать и дать вылежку в течение 24 часов.

Срок годности 12 месяцев в герметично закрытой таре.

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ: ОПАСНО. Легковоспламеняющаяся жидкость. Вредно при вдыхании и попадании на кожу. Работы проводить вдали от открытых источников огня в хорошо проветриваемом помещении. Использовать защитные перчатки. При попадании на кожу рук и в глаза тщательно промыть водой. Беречь от детей.

Допускается хранение клея при температуре от 0 ºС до +35 ºС.

Рекомендуемая температура хранения клея от +15 ºС до +25 ºС.

При температуре транспортировки и хранения ниже +15 ºС клей переходит в желеобразное состояние. Перед использованием такого клея необходимо провести восстановление: выдержать тару с клеем в теплом помещении, довести температуру клея до +20 ºС. После восстановления клей полностью сохраняет свои свойства и используется согласно способу применения.