|  | Деревозащитный пропиточный лак серии ВД-АК WOODSTOCK® |
| --- | --- |
| W4 артикул продукта | SATIN Аква-лак лазурь сатиново-матовый с воском |
| Описание: | Лак защитно-декоративный для наружных и внутренних деревянных поверхностей. Под колеровку. |
| Назначение: | Состав предназначен для обработки ранее загрунтованной древесины и деревянных конструкций снаружи и внутри помещений. Применяется по пиленой, строганной и бревенчатой древесине, в том числе термообработанной и пропитанной под давлением. Не применяется для обработки уже зараженной древесины. В бесцветном виде насыщает естественный цвет дерева (придает эффект «влажного» дерева). Обработанная древесина может шлифоваться. В качестве финишного покрытия снаружи применяется только тонированный состав. |
| Инструкции по подготовке: | Перед нанесением состава необходимо убедиться, что рабочая поверхность сухая и чистая: очистить от грязи и пыли, посторонних включений. Участки, пораженные плесенью, предварительно обработать до полного устранения биопоражения. Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить чистой водой не более 5 % от объема краски. |
| Нанесение: | Состав наносится равномерно кистью, валиком или краскопультом при температуре не ниже +7С0 и относительной влажности воздуха не более 80%. Средний расход: 110-150 г/м2 для строганой поверхности, 150-250 г/м2 для пиленной поверхности (на один слой). Время высыхания до отлипа при температуре 20±3С0 и относительной влажности воздуха 65±5%: 1 час, до нанесения следующего слоя- не менее 3 часов. Рекомендуется нанесение в 2 слоя с промежуточной сушкой 3 часа для нормальной древесины, либо, в зависимости от породы и состояния древесины, необходимое количество слоев до гладкости поверхности. Избегать потеков, наслоений, излишней толщины слоев. При окраске бревенчатых конструкций наносить в разбавленном до 15% виде поверх тонировки, ни в коем случае не наносить толстым слоем. |
| Техническая информация: | Состав: сополимерная акриловая дисперсия (акриловый модифицированный латекс), воск, антисептик, вода, загуститель, наполнитель, регулятор рН, целевые добавки. Хранение: В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. В случае заморозки, оттаивание производить при температуре 20±5С0. Меры предосторожности: Использовать в хорошо проветриваемом помещении. При работе с краской использовать перчатки и средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу смыть водой. Избегать попадания в глаза. Хранить в месте, недоступном для детей. Остатки не сливать в систему канализации. Утилизировать в закрытом виде как бытовой мусор. Гарантийный срок хранения: 2 года с даты изготовления. ТУ 2313 – 013– 13108928 –2012 Товар сертифицирован. Пожаровзрывобезопасен. Безопасность подтверждена СГР. Дата изготовления и номер партии указаны на стикере. |
| Контакты: | Официальный сайт: colorfactor.ru Горячая линия: 8 800 700-67-15 По вопросам коммерческих поставок обращаться по адресу: dealer@t-dek.ru Произведено в РОССИИ под контролем ООО «ТД «ТЕХНОДЕКОР» г.Ярославль, ул.Гоголя, 20 Тел. 8 800 700-67-15 |