**Лак для камня ORGANA Stone Varnish**

ТУ 20.30.11−033−92450604−2020

**Назначение:**

Декоративно-защитный акриловый лак для минеральных поверхностей. Применяется для внутренних и наружных работ.

**Состав:**

Водный раствор связующего акрилового полимера, смесь функциональных добавок, биоциды.

**Область применения:**

Применяется для стен и предметов интерьера из:

- кирпича,

- бетона,

- искусственного камня,

- природного камня.

**Свойства:**

- образует эффект «мокрого камня»;

- хорошая адгезия к натуральному и искусственному камню;

- быстро сохнет;

- стойкость к бытовым загрязнениям;

- степень блеска: глянцевый, матовый;

- без запаха, не содержит растворителей.

**Рекомендации по применению:**

Подготовка поверхности

Рабочая поверхность должна быть сухой и очищена от загрязнений (строительной пыли (меловой, известковой), новые цементные поверхности обрабатывать лаком не ранее, чем через 3 недели после заливки).

Нанесение лака

Перед нанесением лак необходимо тщательно перемешать.

Лак наносится валиком, кистью или распылением при температуре от +5 °С до +40 °С при относительной влажности не более 80% в 2-3 слоя. Межслойная сушка 1-2 ч, время высыхания лака не более 3 ч в зависимости от типа минеральной поверхности. Эксплуатационные защитные свойства покрытие набирает в течение 10-14 дней. Разбавление не требуется, при необходимости допускается разбавление водой, не более 5% по массе.

Средний расход на один слой: 100-140 г/м² в зависимости от пористости камня.

**Внимание! Не применять лак на горизонтальных поверхностях (пешеходных дорожках, участках у открытых бассейнов и т.п.).**

**Меры предосторожности:**

Лак пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха.

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте.

Проводить работы в проветриваемом помещении.

Для защиты рук применять резиновые перчатки.

**Транспортировка и хранение:**

Транспортировать и хранить при температуре от +5 до +40°C – не более 24 месяцев со дня изготовления.

**Доступная тара:**

1 кг; 3 кг, 5 кг.