**Лак для бань и саун ORGANA Sauna Varnish**

ТУ 20.30.11−033−92450604−2020

**Назначение:**

Защитно-декоративное средство для деревянных поверхностей в банях и саунах.

**Состав:**

Водный раствор связующего акрилового полимера, смесь функциональных добавок, восковые добавки, фунгициды.

**Область применения:**

Лак для бань и саун применяется для стеновых и потолочных панелей в саунах, банях и других влажных помещениях.

**Свойства:**

- выдерживает температуру до 130 °С;

- подчеркивает структуру древесины;

- стойкость к плесневым грибам;

- образует грязе- и водоотталквающую пленку;

- степень глянца: глянцевый, матовый;

- без запаха, не содержит растворителей.

**Рекомендации по применению:**

Подготовка поверхности

Рабочая поверхность должна быть сухой и очищена от загрязнений (древесной пыли, жиров и т.п). Для получения максимально декоративно-защитных свойств необходимо отшлифовать древесину и удалить пыль.

**Нанесение лака**

Лак наносится валиком, кистью или распылением при температуре от +5 °С до +40 °С при относительной влажности не более 80% в 1-3 слоя. Межслойная сушка 1-2 ч, перед повторным нанесением, для наиболее равномерного нанесения, рекомендуется межслойная шлифовка (шлифовальной бумагой с мелким абразивом) и обязательное удаление шлифовальной пыли. Время высыхания лака не менее 3 ч в зависимости от температуры нанесения. Эксплуатационные защитные свойства покрытие набирает в течение 10-14 дней. Разбавление не требуется, при необходимости допускается разбавление водой, не более 5% по массе. Допускается колеровка универсальными водными пигментными пастами, не более 5 % по массе.

Средний расход на один слой: 80-110 г/м², в зависимости от пористости древесины.

**Меры предосторожности:**

Лак пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха.

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте.

Проводить работы в проветриваемом помещении.

Для защиты рук применять резиновые перчатки.

**Транспортировка и хранение:**

Транспортировать и хранить при температуре от +5 до +40°C – не более 24 месяцев со дня изготовления. Допускается до 5 циклов замораживания при температуре не ниже – 40°C общей продолжительностью не более 2 недель.

**Доступная тара:**

1 кг; 3 кг, 5 кг.