[image: image1.jpg]




Описание 
Стеклотканевые обои
Последнее обновление: июль-2020

	Материал:
	
	
	Деформация:
	Пряжа из непрерывного стекловолокна, текстурированная
	

	
	
	
	Уток:
	Стекловолокно штапельное.


	

	
	
	
	
	
	
	

	Ширина:
Плотность: 
	см

нет / 5см
	(+/- 1%)
(+/- 2%)
	Стандарт:
Деформация:

Уток:
	100

15

12


	
	

	Общий вес:
	г / м2
	(+/- 10%)
	
	145
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Предел прочности:
	Н / 5см
	(+/- 10%)
	Деформация:
	786
	
	

	
	
	
	Уток:
	905
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Расход краски:
	г / м2
	приблизительно
	Первое покрытие
	180
	
	

	
	
	
	Второе покрытие
	120
	
	

	
	
	
	
	

	Огнестойкости:
	
	
	Сертификат соответствия №: C-CN.ПБ68.B.02494
	

	
	
	
	Утверждено МЧС, Россия, класс пожарной опасности КМ1
	

	
	
	
	
	
	
	

	Длина рулона:
	м
	(+/- 0,2%)
	Стандарт:
	25
	
	

	
	
	
	Специальный:
	Возможно
	
	


ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ














WO470








