**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**

**Лак паркетный ORGANA Parquet Varnish FP  
Огнезащитный лак «ОГНЕЗА-ЛАК универсальный»**

ТУ 2313−005−92450604−2013

**Назначение:**

Лак паркетный огнезащитный с показателем КМ1 применяется для нанесения на паркетную доску,дощатые полы,лестницы, а также мебель и другие деревянные поверхности.Образует износостойкое покрытие с пониженной горючестью внутри помещений и в атмосферных условиях под навесом при температуре воздуха от -40°С до +60°С.

Лак паркетный ORGANA Parquet Varnish FP по горючести относится к группе Г1 по   
ГОСТ 30244 (слабогорючие), по показателю воспламеняемости относится к группе В1 по   
ГОСТ 30402, группа по дымообразующей способности Д2 по ГОСТ 12.1.044 п. 4.18 (с малой дымообразующей способностью), умеренно опасные по токсичности продуктов горения – группа Т2 по ГОСТ 12.1.044 п. 4.20 и по распространению пламени относятся к группе РП1 по ГОСТ Р 51032.

**Состав:**

Раствор полимерного связующего в растворителе, жидких бесцветных антипиреновых, эмульгирующих, пластифицирующих, реологических и прочих функциональных добавок.

**Свойства:**

- огнезащита древесины;

- высокие износостойкие свойства;

- отлично впитывается в подложку;

- сохраняет и подчеркивает структуру древесины;

- легко наносится (кистью/распылением/валиком);

- покрытие нетоксично, полностью безопасно в процессе эксплуатации;

**Рекомендации по применению:**

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой. Необработанный деревянный пол (новый пол) тщательно очистить от грязи и пыли, шероховатые поверхности зашлифовать машиной для шлифования или наждачной бумагой с размером зерна 120-150 по направлению волокон, пыль от шлифовки тщательно удалить пылесосом. Старые покрытия, воск и другие полировочные средства полностью удалить.

Нанесение лака

Перед нанесением лак необходимо тщательно перемешать. Лак следует наносить широкой густой кистью, валиком или распылением. Избегать образования излишков лака (луж). Нанести лак в 2-4 слоя (в зависимости от типа и пористости окрашиваемой древесины, а также способа нанесения). Нанесение последующего слоя допускается через 8 часов при температуре 20°С и относительной влажности 65%. Эксплуатационные свойства (износостойкость) лакированная поверхность набирает в течение 14 дней, перемещать мебель допускается не ранее, чем через 72 часа.

Средний расход на один слой: 70-90 г/м² в зависимости от пористости/типа древесины.

**Меры предосторожности:**

Лак паркетный ORGANA Parquet Varnish FP является пожароопасным и токсичным.

Обработанная высушенная поверхность не выделяет токсичных веществ и не оказывает вредного воздействия на организм человека. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте.

Проводить работы в проветриваемом помещении.

Для защиты рук применять резиновые перчатки.

**Транспортировка и хранение:**

Температура хранения и транспортирования – от плюс 5 °С до плюс 30 °С.

Срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.

**Доступная тара:**

1 л; 2,4 л;