ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ

ГОСТ 25129-82

НАЗНАЧЕНИЕ:  Для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями. Пленка грунтовки устойчива к изменению температур от -450С +600С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Внешний вид пленки | После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой |
| --- | --- |
| Цвет плёнки | Красно-коричневый, оттенок не нормируется |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,00,5)оС, с, не менее | 45 |
| Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более | 20 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 54-60 |
| Время высыхания до степени 3, не более при температуре (105+5)0С, мин при температуре (20+2)0С, ч | 35 24 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |
| Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, усл. ед., не менее | 0,35 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-го раствора NaCl, ч, не менее | 24 |

Применение:

Грунтовку наносят на поверхность методом пневматического и безвоздушного распыления, распылением в электрополе, струйным обливом, окунанием, кистью.

Перед применением грунтовку разбавляют до рабочей вязкости сольвентом, ксилолом или смесью одного из них с уайт-спиритом в отношении 1:1 по массе.  Для окраски изделий в электрополе грунтовку разбавляют разбавителем РЭ-4В.

Расход на однослойное покрытие: 60-100 г/м2.

При соблюдении требований к подготовке поверхности, нанесению материалов, сушке покрытий, в соответствии со справочной литературой («Лакокрасочные покрытия. Технология и оборудование» изд. Москва. Химия 1992) ДОПУСКАЕТСЯ:

1.Эксплуатация покрытий в зонах с умеренным климатом на открытом воздухе.

2. Использование грунтовки под эмали АС, ГФ, МС, КО, МЧ, НЦ, АК, ХВ, ПФ.

При этом обеспечивается стойкость систем покрытий к минеральным маслам и смазкам.