Эмаль МС-17 черная

(ТУ 6-10-1012-97)

| # СОСТАВ | Суспензия пигментов в растворе алкидно-стирольного лака в ксилоле с добавкой сиккатива и антиоксиданта. |
| --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ | Для окраски узлов шасси и других деталей автомобилей, а также других металлических изделий. Желто-коричневая предназначается для покрытий изделий ходовой системы тракторов. |

# Т Е Х Н И Ч Е С К И Е   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И.

| #### Внешний вид пленки | Однородная, ровная поверхность |
| --- | --- |
| ## Цвет плёнки | ### По образцу |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,00,5)оС, с , не менее черная светло-серой, желто-коричневой синей | 35 40 40 |
| ## Массовая доля нелетучих веществ, % черной светло-серой, желто-коричневой синей | 37-43 53-59 42-48 |
| Время высыхания до степени 3, мин, не более, при температуре: (20+ 2) оС | 30 |
| Адгезия, баллы, не более | 2 |
| Блеск пленки, %, не менее черной | 35 |
| Твердость пленки, усл. ед., не менее, по маятниковому прибору: типа М-3 ТМЛ (маятник А) отн.ед., не менее | 0,35 0,2 |
| Стойкость пленки при температуре (20+ 2)0 С, ч, не менее, к статическому воздействию воды светло-серой | 24 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее черной | 30 |

Применение: Перед применением в эмали вводят сиккатив НФ-1 или сиккатив ЖК-1 или сиккатив ЛБ-2 в количестве 1,5-2% от веса эмали. Эмали наносят на поверхность распылением, окунанием, наливом.

При необходимости эмали разбавляют ксилолом или сольвентом.

При электростатическом распылении растворитель подбирается потребителем эмали.

Расход на однослойное покрытие 68-81 г/м2 (в зависимости от цвета).