# Лак МА-594

# ТУ6-10-1311-00

# НАЗНАЧЕНИЕ:

# Мордан МА-594 - специальный клей для золочения сусальным золотом и поталью на масляной основе. В некоторых случаях, по желанию позолотчика, разводится уайт-спиритом, что позволяет получать различное время отлипа.

# НАНЕСЕНИЕ:

К золочению  приступают через 10—12 часов после покрытия лаком МА-594. Этот интервал определяют для каждого отдельного случая в зависимости от температуры воздуха и влажности в помещении. Непосредственно перед золочением ставят пробы. Покрывают лаком МА-594 только тот участок, который предназначен для позолоты в течение рабочего дня. На достигший рабочего отлипа лак МА-594 накладывают золото. После накладки золото прижимают, затем располировывают тампоном из ваты; в глубоких местах рельефа приторцовывают мягкой кистью ("притычкой"). Наносят золото обязательно внакладку, места разрывов и трещин "фликуют". По окончании золочения лак МА-594 должен окрепнуть в течение 20-25 суток, прежде чем вызолоченный объект (предмет) будет сдан в эксплуатацию. В противном случае золото, которое слабо держится на свежем лаке, можно повредить, стереть.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Внешний вид лака | ### Однородная жидкость без механических примесей. |
| --- | --- |
| Цвет лака по йодометрической шкале, мг J2/100 см3, не темнее | 280 |
| Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20+0,5)оС, с | 30-35 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 60-70 |
| Отлип при температуре (20+0,5)оС, ч, не менее | 48 |
| Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Термостойкость покрытия при температуре 70-75оС, ч, не менее | 6 |