Растворитель 646

(ГОСТ 18188-72)

| НАЗНАЧЕНИЕ: | Для разбавления нитроцеллюлозных и других лакокрасочных материалов. |
| --- | --- |

# Т Е Х Н И Ч Е С К И Е   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Цвет и внешний вид……………………………………………………………...

Массовая доля воды по Фишеру, %, не более………………………………..

Летучесть по этиловому эфиру…………………………………………………

Кислотное число, мг КОН/г, не более………………………………………….

бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц

2,0

8-15

0,06