Смывка СП-7

(ТУ 6-10-923-97)

| НАЗНАЧЕНИЕ | Для удаления старых покрытий, алкидно-акриловых (АС), полиакриловых (АС), алкидно- и масляно-стирольных (МС), меламинных (МЛ), поливинилацетальных (ВЛ) эмалей, эпоксидных шпатлевок и грунтовок (ЭП-0010, ЭП-0020, ЭП-0199П), а также комплексных покрытий, состоящих из вышеуказанных материалов. |
| --- | --- |

# Т Е Х Н И Ч Е С К И Е   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Внешний вид…………………………………………………………….……..

Массовая доля нелетучих веществ, %………………………………………

Смывающее действие, мин, не более………………………………………..

рН смывки……………………………………………………………………..

вязкая однородная масса, от светло-коричневого до темно-коричневого цвета

4-10

10

10-11

| ПРИМЕНЕНИЕ | Смывку СП-7 наносят равномерным слоем на поверхность изделий кистью, шпателем или другим методом (примерный расход 150г/м 2 ). После разрыхления или вспучивания старое покрытие удаляется щеткой или шпателем. При толщине старого покрытия , превышающего 40мкм необходимо проводить повторную обработку смывкой СП-7. При необходимости (для удаления остатков смывки) очищаемую поверхность обработать растворителем (ацетон, №646, и т.д.). |
| --- | --- |