Грунтовка АК-070

(ГОСТ 25718-83)

| НАЗНАЧЕНИЕ | Для грунтования деталей из алюминиевых, магниевых, титановых сплавов и стали углеродистой и нержавеющей. Грунтовка обладают высокими адгезионными свойствами; покрытие в тонком слое обеспечивает высокую атмосферостойкость, термостойкость и механическую прочность пленки. |
| --- | --- |

# Т Е Х Н И Ч Е С К И Е   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Цвет пленки………………………………………………………………………..

Внешний вид пленки………………………………………………………………

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм           при температуре (20,0+0,5)0С, с………………………………………………….

Массовая доля нелетучих веществ, %…………………………………………..

Время высыхания до степени 3

при температуре (20+2)0С, ч, не более…………………………………………..

Твердость пленки по маятниковому прибору

ТМЛ ( маятник А), отн. ед., не менее…………………………………………….

Прочность пленки при ударе, по прибору У-1, см, не менее…………………

желтый, оттенок не нормируется

ровная однородная без посторонних включений

13-20

13,5-16,0

0,5

0,4

50

ПРИМЕНЕНИЕ:

Грунтовку наносят на поверхность распылением или кистью.

Перед применением разбавляют растворителем 648 или Р-5А.

Расход на однослойное покрытие 115-153 г/м2.

При соблюдении требований к подготовке поверхности, нанесению материалов, сушке покрытий, в соответствии со справочной литературой («Лакокрасочные покрытия. Технология и оборудование» изд. Москва. Химия 1992) ДОПУСКАЕТСЯ:

- Нанесение по черным металлам, коррозийно-стойкой стали, кадмированной стали, оцинкованной стали, кадмированной стали, оцинкованной стали, медным, алюминиевым, магниевым, титановым сплавам.

- Эксплуатация покрытия в зонах с умеренным климатом; сухим и влажным тропическим климатом; холодным климатом.

- Использование под эмали ХВ, АС, АК, ЭП, ПФ, НЦ, ХС, МЛ.

При этом обеспечивается стойкость систем покрытия к пресной воде и ее

парам; морской воде; минеральным маслам  и смазкам; бензину, керосину и

другим нефтепродуктам; при воздействии агрессивных газов; растворам

кислот и солей; растворам щелочей и основных солей; растворам

нейтральных солей; при воздействии электрического тока.