Лак НЦ-218

(ГОСТ 4976-83)

НАЗНАЧЕНИЕ: Для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещения, с последующей полировкой.

Покрытие лака устойчиво к изменению температуры от –120С до +600С.

# Т Е Х Н И Ч Е С К И Е   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И.

| ## Внешний вид лака | ### Прозрачный однородный раствор |
| --- | --- |
| ## Внешний вид пленки | Глянцевое, ровное прозрачное однородное покрытие без пузырей, механических включений |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,00,5)оС, с | 50-85 |
| ## Массовая доля нелетучих веществ, % | 30-34 |
| Цвет лака по йодометрической шкале, мг I2/100 см3, не темнее | 20 |
| Время высыхания до степени 3, не более при температуре (20+2)0С, час | 0,75 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 15 |
| Условная светостойкость пленки, ч, не менее | 2 |
| Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, усл. ед., не менее ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее | 0,5 0,2 |
| Блеск пленки, %,не менее | 60 |

ПРИМЕНЕНИЕ: Лак наносят распылением и наливом на поверхность или тампоном по технологии нанесения мебельных комбинатов.

При необходимости разбавляют растворителем 646, разбавителем РМЛ.

Расход на однослойное покрытие 100-120 г/м2.

При соблюдении требований к подготовке поверхности, нанесению материалов, сушке покрытий, в соответствии со справочной литературой («Лакокрасочные покрытия. Технология и оборудование» изд. Москва. Химия 1992) ДОПУСКАЕТСЯ:

- Допускается использование лака в комплексе с грунтовками НЦ-0135, ГФ-032, ПФ-020,

ПФ-0142, ГФ-0119, НЦ-0205, без грунтовки.

2.Эксплуатация покрытий в зонах с умеренным и холодным климатом.