Смывка СД/СП

(ТУ 6-10-1088-76)

| НАЗНАЧЕНИЕ | Для удаления старых масляных лакокрасочных покрытий с металлической поверхности. |
| --- | --- |

# Т Е Х Н И Ч Е С К И Е   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Внешний вид…….............................................................

Смывающее действие, мин, не более……………………………………….

Коррозионное действие на металл, ч, не менее…………………………….

Кислотное число, мг КОН/г, не более………………………………………

однородная прозрачная жидкость

без видимых механических примесей

3

5

0,08

| ПРИМЕНЕНИЕ | Смывку наносят на поверхность наливом. После набухания производят удаление старого лакокрасочного покрытия щеткой, шпателем или другим способом. |
| --- | --- |