Смывка СП-6

(ТУ 6-10-641-79)

| НАЗНАЧЕНИЕ | Для удаления с поверхностей черных металлов старых лакокрасочных покрытий на основе глифталевых, пентафталевых, акриловых, эпоксидных, меламино-формальдегидных и других смол как холодной, так и горячей сушки (до 1500С). |
| --- | --- |

# Т Е Х Н И Ч Е С К И Е   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм

при температуре (20,0+0,5)0С, с……………………………………………..

Массовая доля нелетучих веществ, %……………………………………..

Испарение при температуре (20+2)0С, %, не более………………………..

Горючесть смывки…………………………………………………………….

Смывающее действие, мин, не более

при удалении лакокрасочного покрытия горячей сушки……………….

при удалении лакокрасочного покрытия холодной сушки……………..

30-80

10-14

8

не должна

загораться в течение

1-2 минут

40

30

| ПРИМЕНЕНИЕ | Смывку наносят кистью или щеткой плотным слоем. После разрыхления или вспучивания старого лакокрасочного покрытия его удаляют щеткой или шпателем, затем протирают легколетучим растворителем. |
| --- | --- |