Грунтовка ВЛ-02

(ГОСТ 12707-77)

НАЗНАЧЕНИЕ:

для грунтования металлических поверхностей перед нанесением лакокрасочных материалов, а также вместо фосфатирования и оксидирования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| #### Внешний вид пленки | Однородная, ровная матовая или полуглянцевая лессирующая поверхность |
| --- | --- |
| ## Цвет плёнки | ### Зеленовато-желтый |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,00,5)оС, с | 20-35 |
| ## Массовая доля нелетучих веществ основы грунтовки, % | 20-22 |
| Время высыхания до степени 5, мин, не более, при температуре (20+ 2) оС | 15 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Степень перетира основы , мкм, не более | 30 |

Применение: Грунтовку изготавливают непосредственно перед применением, путем смешения основы и кислотного разбавителя в соотношении 4:1 по массе с последующей выдержкой в течение 30 минут.

Грунтовка наносится на поверхность распылением или кистью.

Разбавляют растворителем РФГ, 648, толуолом, ксилолом, растворителем Р-6.

Расход на однослойное покрытие 80-120 г/м2 (в зависимости от способа нанесения).

Срок годности готовой грунтовки:

при температуре от –100С до +100С – 24 часа

при температуре свыше +100С до +200С – 8 часов

при температуре свыше +200С до +300С – 6 часов

при температуре свыше +300С до +400С – 4 часа

При соблюдении требований к подготовке поверхности, нанесению материалов, сушке покрытий ДОПУСКАЕТСЯ:

- Нанесение по черным металлам, коррозийно-стойкой стали, оцинкованной стали, кадмированной стали, алюминиевым сплавам, титановым сплавам.

- Использование покрытия в зонах с умеренным климатом; сухим и влажным тропическим климатом; холодным климатом.

При этом обеспечивается стойкость систем покрытий к пресной воде и её

парам; морской воде; минеральным маслам и смазке; бензину, керосину и

другим нефтепродуктам; растворам щелочей, основных солей; растворам

нейтральных солей; электрическому току; напряжению; электрической дуги и

поверхностным разрядам.