Лак НЦ-243

ГОСТ 4976-83

| НАЗНАЧЕНИЕ | Для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещений. |
| --- | --- |

# Т Е Х Н И Ч Е С К И Е   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Внешний вид лака.…………………………….……………………………….

Внешний вид пленки………………………………………………………….

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметромопла 4 мм           при температуре (20,0+0,5)0С, с………..……...………………………….…

Массовая доля нелетучих веществ

Время высыхания до степени 3

при температуре (20+2)0С, ч, не более…………..……………………………

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более…………………………..

Твердость пленки по маятниковому прибору

М-3, усл. ед., не менее…………………………………………………………

ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее…………………………………………

Условная светостойкость пленки, ч, не менее…………………………….

непрозрачный раствор от светло-желтого до желтого цвета

равномерное матовое однородное покрытие без пузырей, механических включений

35-80

26-32

1

10

0,4

0,2

1

| ПРИМЕНЕНИЕ | Лак наносят на поверхность распылением или наливом. При необходимости разбавляют растворителем 646, 647. Расход на однослойное покрытие 110-130 г/м2. При соблюдении требований к подготовке поверхности, нанесению материалов, сушке покрытий, в соответствии со справочной литературой («Лакокрасочные покрытия. Технология и оборудование» изд. Москва. Химия 1992) ДОПУСКАЕТСЯ: - Использование лака по грунтовкам НЦ-0135, НЦ-0205, без грунтовки. |
| --- | --- |