Растворитель Р-5

(ГОСТ 7827-74)

| НАЗНАЧЕНИЕ | Для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных смола, каучуков, эпоксидных, полиакриловых, кремнийорганических смол и других плёнкообразующих веществ |
| --- | --- |

# Т Е Х Н И Ч Е С К И Е   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Цвет и внешний вид……………………………………………………….

Массовая доля воды по Фишеру, %, не более………………………………..

Летучесть по этиловому эфиру…………………………………………………

Кислотное число, мг КОН/г, не более………………………………………….

Число коагуляции, %, не менее………………………………………………...

бесцветная или слегка желтоватая

однородная прозрачная жидкость

без видимых взвешенных частиц

0,7

9-15

0,07

38