Для деревянного домостроения

Герметик по своим физическим и потребительским свойствам не имеет аналогов!

###### ОПИСАНИЕ МАТЕРИЛА

Профессиональный акриловый герметик с отличной адгезией к дереву, кирпичу, штукатурке, натуральному камню, бетону, полимербетону, пенобетону, ПВХ, металлу, в т.ч. жести, оцинковке и т.д. Обладает уникальной эластичностью и стойкостью к УФ облучению. Представляет собой материал, полностью готовый к применению После нанесения герметика, вследствие испарения воды, начинается необратимый процесс вулканизации. После отверждения образуется эластичный резиноподобный материал.

Химический состав герметика позволяет использовать его как внутри помещений, так и снаружи при неблагоприятных атмосферных воздействиях.

###### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Используют долговременной герметизации швов деревянного дома, а также заделки трещин и сколов на поверхностях из дерева с учетом усадки при деформации строений. Возможно применение по минеральным поверхностям (бетону, штукатурке, кирпичу), ПВХ, металлу, оцинковке и др.

###### СВОЙСТВА

- Обладает высокой паропроницаемостью

- Возможна поверхностная окраска, колеровка материала в массе

- Допускается ведение работ при температуре до -10?С, но при этом срок службы герметика может уменьшиться

- Может наноситься на влажные (но не мокрые) поверхности

- Благодаря высокой тиксотропности герметик можно наносить на горизонтальные, вертикальные, наклонные поверхности с положительными и отрицательными углами наклона.

- Отличается повышенной эластичностью и относительным удлинением. Долговременная герметизация деформационных швов в строительных конструкциях с деформативностью 25%.

###### Цвета герметиков

| Белый | Бук | Лиственница | Золотистая сосна | Сосна | Медовый | Орегон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дуб | Палисандр | Орех | Тик | Серый | Венге |  |

###### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Консистенция | тиксотропная паста (не текучая) |
| --- | --- |
| Цвет | белый, сосна, лиственница, дуб, серый, медовый, тик, венге (другие цвета – по желанию заказчика) |
| Основа | полиакрилат |
| Отверждение | высыхание на воздухе |
| Время образования поверхностной пленки | до 2 часов (при +23°С и влажности 60%)+24 часа на каждый последующий мм |
| Время отверждения при толщине слоя 4 мм | 48 часов (при +23°С и влажности 60%) |
| Норма сухого остатка, не менее % | 72 |
| Плотность | 1,35 кг/л |
| Усадка, не более | 5 % |
| Рекомендуемый диапазон температур нанесения | от +5°С до + 35°С |
| Диапазон температур эксплуатации | от - 40°С до + 80°С |
| Относительное удлинение в момент разрыва, не менее | 700% |
| Условная прочность в момент разрыва, не менее | не менее 0,15 МПа |
| Прогнозируемый срок службы | не менее 25 лет |
| Адгезия к поверхностям | Дерево, бетон, кирпич, штукатурка, металл, ПВХ и др. |

* При уменьшении температуры или увеличении влажности, время высыхания увеличивается

###### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Подготовка к использованию.Герметик ГидроМаст - 636 полностью готов к применению. При низких температурах вязкость герметика повышается, поэтому перед применением рекомендуем выдержать герметик в отапливаемом помещении не менее суток. НЕДОПУСТИМО разбавление герметика - это может привести к изменению свойств герметика (снижение адгезии, потери к тиксотропности и т. д.), возможному растрескиванию!

Подготовка поверхности. Поверхности, на которые наносится герметик, очистить от грязи, пыли, жира, незакреплённых частиц, остатков цементного раствора, остатков ранее применённых герметизирующих материалов и т. п. При работах в зимнее время очистить поверхность от наледи и инея. Возможно нанесение герметика, как на сухую, так и на влажную поверхность

Наличие капельной влаги на поверхности недопустимо.

НЕЛЬЗЯ наносить герметик во время дождя и снега! В жаркую погоду при низкой влажности воздуха поверхности могут сильно впитывать влагу, и герметик в местах соприкосновения высыхает с большей скоростью. Герметик не успевает смочить поверхность и "прокатывается" по ней. В таком случае рекомендуется предварительно увлажнить поверхность водой с помощью распылителя.

Для соблюдения проектной толщины слоя герметика мы рекомендуем применять антиадгезионные прокладки из вспененного полиэтилена (изонел).

###### Нанесение герметика.

Герметик наносят на подготовленную поверхность при помощи шпателя или при помощи специального ручного, либо пневматического пистолета (при использовании картриджей). Пустоты и неплотности недопустимы. Для предотвращения прилипания герметика к инструменту используют мыльную воду. Для получения аккуратного шва рекомендуем защитить лицевые кромки конструкций липкими лентами.

###### Расход на 1 п/м

| Толщина герметика мм | Ширина шва мм | Расход гр |
| --- | --- | --- |
| 5 | 5 | 50 |
| 5 | 10 | 100 |
| 3 | 5 | 30 |
| 3 | 10 | 60 |

###### Очистка инструмента

В незавулканизированном состоянии смывается тёплой водой. В завулканизированном состоянии удаляется механическим путём.

Упаковка - пластиковое ведро – 15 кг, 7 кг., файл-пакет 600 мл., картридж 310 мл.

Хранение и транспортировка герметика в герметично закрытой таре.

Возможна транспортировка и хранение при низких температурах. Для морозостойкого герметика допускается до 7 циклов замораживания и размораживания (цикл – не более 1 суток) при температуре до -18?С, или однократное замораживание до -18?С, но сроком не более 7 дней. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре до +22?С. Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения :

12 месяцев в ненарушенной заводской упаковке.

###### Ограничения

- недопустим контакт с питьевой водой;

- не рекомендуется применять в закрытых помещениях с относительной влажностью более 90%

- не рекомендуется применять герметик при температуре от 00С до +50С при относительной влажности более 90%.

Меры безопасности. Герметик ГидроМаст - 636 - экологически чистый продукт, не является опасным. При повышении температуры не выделяет в окружающую среду вредных веществ. Не употреблять внутрь! Материал пожаровзрывобезопасен.