Однокомпонентный пароизоляционный герметик

Область применения:

Предназначен для монтажа внутреннего контура оконных, балконных и витражных конструкций.

Свойства:

Обладает высокой пароизоляцией. Хорошая адгезия к бетону, камню, металлу, кирпичу, материалам стеновых проемов и оконных блоков. Устойчив к воздействию климатических факторов и УФ-излучению. Возможность работы при отрицательных температурах.

Подготовка герметика к работе:

Герметик ГидроМаст - 611 пароизоляционный полностью готов к применению.

Недопустимо разбавление герметика водой - это может привести к изменению свойств герметика (снижение адгезии, потере тиксотропности, возможному растрескиванию и т.д.). При наличии перерывов в работе необходимо обеспечить герметичность тары.

Подготовка поверхности:

Поверхности, на которые наносится герметик, очистить от грязи, пыли, жира, незакрепленных частиц остатков цементного раствора, остатков раннее примененных герметизирующих материалов и т. п. При работах в зимнее время очистить поверхность от наледи и инея. Возможно нанесение герметика, как на сухую, так и на влажную поверхность. Наличие капель влаги недопустимо. Нельзя наносить герметик во время дождя и снега!

Прогнозируемый срок службы - 20 лет.

Технические данные:

| Вязкость | не текучий, тиксотропный состав |
| --- | --- |
| Сопротивление текучести, мм, не более | 1 мм |
| Плотность, г/см³ | 1,46-1,48 |
| Сопротивление паропроницанию, (м²*ч*Па)/мг, не менее | 2,0 |
| Максимально допустимая деформация монтажного шва, % | 15 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 250 |
| Максимальная прочность при растяжении на образцах-швах, МПа | 0,1-0,2 |
| Прочность сцепления с материалами стеновых проемов и оконных конструкций, МПа, не менее | 0,1 |
| Время образования поверхностной пленки, ч | 0,5-1,5 |
| Диапазон температур нанесения | от -18С до +35С |
| Диапазон температур эксплуатации | от -60С до +80С |
| Теоретический расход | 135 г/ п.м. для шва сечением 20 мм на 3,5 мм |
| Диапазон температур нанесения: | От -18°С до +35°С |

Нанесение герметика:

Герметик укладывается шпателем или при помощи специальных ручных, либо пневматических пистолетов. При укладке герметика лицевой кромки конструкций рекомендуется защищать липкими лентами с целью предотвращения их загрязнения. Толщина слоя нанесения герметика должна составлять от 3 до 4,5 мм, ширина полосы контакта герметика с поверхностями проемов и коробок блоков должна быть не менее 3 мм на каждую сторону.

Диапазон температур нанесения: от -18°С до +35°С

Диапазон температур эксплуатации: от -60°С до +80°С

Теоретический расход: 150 г/п.м для шва сечения 20 мм на 3,5 мм

Очистка инструмента:

Незатвердевший герметик хорошо смывается водой. После отверждения удаляется механическим путем.

Условия хранения и транспортировки:

Хранение и транспортировка в герметично закрытой таре при температуре от +5°С до +35°С.

Допускается до 7-ми циклов замораживания-размораживания (цикл - не более 1 суток) при температуре до -18°С, или однократное замораживание до -18°С, но сроком не более 7 дней. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре до +22°С.

Транспортировка возможна любым видом транспорта в условиях, исключающих попадания влаги и нарушение герметичности тары.

Меры безопасности:

Герметик ГидроМаст - 611 пароизоляционный - экологически чистый и безопасный продукт. При повышении температуры не выделяет в окружающую среду вредных веществ. При попадании на кожу не вызывает аллергических реакций и смывается теплой водой. Не употреблять внутрь. Избегать попадания в глаза. Материал пожаровзрывобезопасен.

Состав: Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки, наполнитель.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев.

Товар сертифицирован

ТУ 2257-001-13344853-14