|  | О |
| --- | --- |

ПАСПОРТ № 083/13

Синтетическое моторное масло серии

ТОТЕК АСТРА РОБОТ НR-4Т   SAE 10W40

Партия №13-83  от «21 » мая 2013 года

| № п/п | Наименование показателей | Норма | Результат испытания | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вязкость кинематическая при 100ºС, мм²/с, в пределах | 13,5 – 16,3 | 14,9 | ГОСТ 33 или ASTM D 445 |
| 2 | Индекс вязкости, не менее | 140 | 161 | ГОСТ 25371 или ASTM D 2270 |
| 3 | Вязкость динамическая, сП при температуре минус 25ºС, не более | 7000 | 3696 | ASTM D 5293 |
| 4 | Вязкость динамическая, сП при температуре минус 30ºС, не более | 60000 | гарантировано | ASTM D 4684 |
| 5 | Потери от испарения (по методу NOACK). % масс, не более | 15 | 7,0 | ASTM D 5800, процедура В |
| 6 | Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее | 10 | 11 | ГОСТ 11362 |
| 7 | Масовая доля сульфатной золы, % не более | 1,5 | 1,4 | ГОСТ 12417 или ASTM D 874 |
| 8 | Массовая доля механических примесей, % , не более | 0,015 | отсутствие | ГОСТ 6370 |
| 9 | Массовая доля воды, не более | следы | следы | ГОСТ 2477 или ASTM D 95 |
| 10 | Температура застывания, ºС, не выше | минус 45 | Минус 51 | ГОСТ 20287 метод Б или ASTM D 97 |
| 11 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, ºС, не ниже | 230 | 252 | ГОСТ 4333 или ASTM D 92 |
| 12 | Испытание на коррозию при температуре 100ºС в течение 3-х часов на пластинках из меди М1 или М1к, ГОСТ 859, баллы, не более | 1в | 1а | ГОСТ 2917 или ASTM D 130 |
| 13 | Склонность к пенно образованию, см³, не более при 24ºС при 94ºС при 24ºС после испытания при 94ºС | 10 30 10 | гарантировано | ГОСТ 23652, или ASTM D 892 |
| 14 | Массовая доля активных элементов, % масс Кальций Цинк Фосфор | Не нормируется. Определение обязательно | 0,36 0,17 0,13 | ГОСТ 13538 или ASTM D 6481, 4628 ASTM D 6481 |
| 15 | Плотность при 20ºС, кг/м³ | Не нормируется Определение обязательно | 865 | ГОСТ 3900 или ASTM D 1298 |

Начальник лаборатории__________________________Кузьмина О.О.