|  | О |
| --- | --- |

ПАСПОРТ № 0 6/10

Синтетическое композитное моторное масло

ТОТЕК Астра Робот НR-4Т   SAE 15W50  API SN  JASO MA-2

Партия № б/н  от « 02 »  апреля 2019 года

| № п/п | Наименование показателей | Норма | Результат испытания | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вязкость кинематическая при 100ºС, мм²/с, в пределах | 16,3 – 21?9 | 18,1 | ГОСТ 33 или ASTM D 445 |
| 2 | Индекс вязкости, не менее | 140 | 160 | ГОСТ 25371 или ASTM D 2270 |
| 3 | Вязкость динамическая, сП при температуре минус 20ºС, не более | 7000 | 5680 | ASTM D 5293 |
| 4 | Вязкость динамическая, сП при температуре минус 30ºС, не более | 60000 | гарантировано | ASTM D 4684 |
| 5 | Потери от испарения (по методу NOACK). % масс, не более | 15 | 7 | ASTM D 5800, процедура В |
| 6 | Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее | 10 | 10,8 | ГОСТ 11362 |
| 7 | Массовая доля сульфатной золы, % не более | 1,5 | 1,4 | ГОСТ 12417 или ASTM D 874 |
| 8 | Массовая доля механических примесей, % , не более | 0,015 | отсутствие | ГОСТ 6370 |
| 9 | Массовая доля воды, не более | следы | следы | ГОСТ 2477 или ASTM D 95 |
| 10 | Температура застывания, ºС, не выше | минус 30 | Минус 31 | ГОСТ 20287 метод Б или ASTM D 97 |
| 11 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, ºС, не ниже | 230 | 250 | ГОСТ 4333 или ASTM D 92 |
| 12 | Испытание на коррозию при температуре 100ºС в течение 3-х часов на пластинках из меди М1 или М1к, ГОСТ 859, баллы, не более | 1в | 1а | ГОСТ 2917 или ASTM D 130 |
| 13 | Склонность к пенно образованию, см³, не более при 24ºС при 94ºС при 24ºС после испытания при 94ºС | 10 30 10 | гарантировано | ГОСТ 23652, или ASTM D 892 |
| 14 | Массовая доля активных элементов, % масс Кальций Цинк Фосфор | Не нормируется. Определение обязательно | 0,36 0,17 0,13 | ГОСТ 13538 или ASTM D 6481, 4628 ASTM D 6481 |
| 15 | Плотность при 20ºС, кг/м³ | Не нормируется Определение обязательно | 871 | ГОСТ 3900 или ASTM D 1298 |
| 16 | HTHS (cP) 150 ºС | 2,9 | 4,6 | D 4683-04 |
| 17 | Пятно износа | Не нормируется | 0,42 | ГОСТ 9490-75 |
| 18 | Нагрузка сваривания, Н | Не нормируется | 2150 | ГОСТ 9490-75 |

Начальник лаборатории________________________Владиславлев Л.И.