Кристаллизол™ УНИВЕРСАЛ

Универсальная гидроизоляционная смесь 3в1

(швы, поверхность, добавка в бетонный раствор)

для гидроизоляции проникающего действия

для бетона, кирпича, камня

|  | Декларация о соответствии ГОСТ 31357 – 2007 РОСС RU Д-RU.НА45.В.01124/20 |  | СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации RU.77.01.34.008.E.003158.12.20 от 01.12.20 |
| --- | --- | --- | --- |

Для гидроизоляции бетонных, каменных и кирпичных конструкций, работающих в условиях постоянного или временного воздействия водной среды.

Используется для:

- гидроизоляции ванных комнат, душевых, «мокрых зон» и пр.;

- для защиты лоджий, балконов, намокающих стен;

- для изоляции подвала, погреба, цокольного этажа, гаражной ямы ИЗНУТРИ помещения;

- для защиты фундамента СНАРУЖИ помещения;

- для заливки водонепроницаемой отмостки, бетонной площадки, малых бетонных форм и мн.др.

Фасовка:

- Ведро пластиковое, 8кг;

- Ведро пластиковое, 15 кг;

- Мешок бумажный, 25 кг.

Технические данные:

| Физические характеристики |  |
| --- | --- |
| Водонепроницаемость, до | 0,6- 1,0 МПа (6 - 10атм) |
| Условия эксплуатации | -50ºС /+90оС |
| Предел прочности на отрыв, в возрасте 28 суток | 3,0 МПа |
| Морозостойкость, не менее | 200 циклов |
| Температура окружающей среды при нанесении | не менее +5ОС |

Срок годности:

12 месяцев с даты изготовления.

Назначение:

- гидроизоляция швов, стыков;

- штукатурная гидроизоляция вертикальных и горизонтальных поверхностей;

- гидроизоляционный ремонт, разрушенного/возрастного бетона;

- добавка в бетонный раствор для повышения водонепроницаемости бетона.

Инструкция по применению

- Подготовка поверхности

- Поверхность очистить от цементной пленки и легко удаляемых включений.

- Стыки и швы бетонных конструкций, «холодные» швы, каверны и раковины раскрыть на глубину не менее 20 мм. В швах между ФБС удалить цементную пленку с торцов блока

- Швы кирпичной кладки раскрыть на глубину не менее 10 мм.

- Обнаженную арматуру зачистить от ржавчины.

- Насытить водой гидроизолируемые поверхности и швы.

Приготовление и работа:

Для гидроизоляции швов:

- В емкость засыпать смесь, залить смесь водой (из расчета 150-180 мл воды на 1 кг смеси).

- Перемешать миксером в течение 10 минут до получения однородной массы, похожей на густой сметанообразный раствор. После появления ложного схватывания, повторно перемешать.

- Готовую растворную смесь использовать в течение 1 часа.

- При штрабе 20х20 мм в растворную смесь добавить мытый щебень фракции 5 мм до 10% от веса используемой сухой смеси.

- При штрабе более 30 мм добавить в раствор мытый щебень фракции 5 мм до 20% от веса используемой сухой смеси. Работы проводить в два прохода. Временной промежуток между проходами – 60 мин.

- Праймерный слой – кистью обработать внутреннюю поверхность швов составом без добавления щебня.

- Гидроизоляция шва выполняется составом с добавлением щебня. При работе необходимо контролировать отсутствие воздушных пазух в теле шва, обеспечивая плотное примыкание гидроизоляционного состава с бетонной конструкцией.

Средний расход при штрабе:

- сечением 10х10 мм - 250 гр/мп

- сечением 20х20 мм - 1 кг/мп.

Для штукатурной гидроизоляции:

- В емкость засыпать смесь, залить водой (из расчета 180-200 мл воды на 1 кг смеси).

- Перемешать миксером в течение 10 минут до получения однородной массы, похожей на густой сметанообразный раствор. После появления ложного схватывания, повторно перемешать.

- Готовую растворную смесь использовать в течение 1 часа.

Средний расход при толщине слоя 2-3 мм: 3,0 кг/1м2

(в зависимости от состояния поверхности).

«Размолаживание» дополнительной водой подготовленного раствора не допускается.

Для добавки в бетонный раствор:

В сухом виде, в течение 10 минут, смешать в смесителе цемент, песок и Кристаллизол Универсал. Согласно рецептуре раствора, добавить необходимое кол-во воды. Перемешивать в смесителе в течение 20-ти минут.

В жидком виде – затворить смесь небольшим количеством воды. Ввести в готовый товарный бетон и перемешивать в смесителе в течение 20 минут.

Расход: 5% от веса цемента в бетонном растворе.

Пример: На один куб бетона, в котором 300 кг цемента, добавить 5% (15 кг) Кристаллизола Универсальный.

Уход за гидроизоляционным слоем:

- Поддерживать во влажном состоянии в течение 3-х суток.

- Защищать от механических воздействий, активного дождя и солнца.

Требования безопасности и рекомендации:

Работы проводить в резиновых перчатках, применять защитные очки. При попадании раствора на слизистую оболочку глаз, промыть их водой.

Если требуется   восстановление разрушенной бетонной поверхности, предварительно проводится ремонт локальных участков и выравнивание бетона.