Лак ЭЦ-550Ф

(ТУ 6-10-898-85)

| НАЗНАЧЕНИЕ | Для защиты алюминиевых сплавов при химфрезеровании. |
| --- | --- |

# Т Е Х Н И Ч Е С К И Е   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Внешний вид лака………………………………………………………………….

Внешний вид пленки………………………………………………………………

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм           при температуре (20,0+0,5)0С, с…………………………………………………...

Массовая доля нелетучих веществ, %…………………………………………...

Цвет лака по йодометрической шкале, мг I2/100см3, не темнее……………..

Время высыхания до степени 3                                                                         при температуре (20+2)0С, мин…………………………………………………...

вязкая жидкость с сильной

опалесценцией; допускается наличие примесей в виде волокон, обусловленных структурой этилцеллюлозы

ровная поверхность без пятен, пузырей и вздутий

50-85

9-11

15

45-60

| ПРИМЕНЕНИЕ | Лак наносят на поверхность распылением. Перед применением разбавляют растворителем Р-5А или Р-5. |
| --- | --- |

ХРАНЕНИЕ:

Гарантийный срок хранения лака  – 12 месяцев со дня изготовления.